| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

- DT TCVN xxxxx:2018
ISO 11424:2017

Xuất bản lần 1

## ỐNG VÀ ỐNG DẪN CAO SU DÙNG CHO 
HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ VÀ CHÂN KHÔNG 
CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  YÊU CẦU KỸ THUẬT

Rubber hoses and tubing for air and vacuum systems 
for internal-combustion engines  Specification

HÀ NỘI   2018

Mục lục

Trang

Lời nói đầu	4

1   	Phạm vi áp dụng	5

2   	Tài liệu viện dẫn	5

3	Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt	6

4   	Phân loại	6

4.1	Các loại	6

4.2	Các nhóm	6

5   	Các lỗ ống và ống dẫn	8

6   	Kích thước và dung sai	8

6.1	Ống	8

6.2	Ống dẫn	8

7	Yêu cầu đối với các tính chất vật lý	9

7.1	Các hỗn hợp cao su	9

7.1.1	Lựa chọn các mẫu thử	9

7.1.2	Độ cứng	10

7.1.3	Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt	10

7.1.4	Sự thay đổi về các tính chất sau khi già hóa nhiệt	10

7.1.5	Các thử nghiệm nén	11

7.1.6	Khả năng chịu các nhiên liệu chứa oxygenat	11

7.1.7	Khả năng chịu dầu Số 3	11

7.2	Ống và ống dẫn	11

7.2.1	Áp suất chống thấm	11

7.2.2	Áp suất phá vỡ tối thiểu	12

7.2.3	Độ bám dính	12

7.2.4	Độ bền ô zôn	12

7.2.5	Độ mềm dẻo tại nhiệt độ thấp sau khi già hóa nhiệt	12

7.2.6	Lượng các sản phẩm có thể chiết	12

7.2.7	Độ bền xé	12

7.2.8	Khả năng chịu lực hút (chỉ đối với loại A)	13

7.2.9	Khả năng chịu xoắn	13

8   Tần suất thử nghiệm	13

9   Ghi nhãn	14

10   Khuyến nghị về bao gói và bảo quản	14

Phụ lục A (qui định)   Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên	17

Phụ lục B (tham khảo)   Khuyến nghị các thử nghiệm sản phẩm	18

Thư mục tài liệu tham khảo	19

Lời nói đầu

TCVN xxxxx:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 11424:2017.

TCVN xxxxx:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 
Cao su và sản phẩm cao su biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A 	DT TCVN xxxxx:2018

Ống và ống dẫn cao su dùng cho các hệ thống không khí và chân không của động cơ đốt trong  Yêu cầu kỹ thuật

### Rubber hoses and tubing for air and vacuum systems 
for internal-combustion engines  Specification

1    Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với ống và ống dẫn cao su để sử dụng trong các 
hệ thống không khí và chân không khác nhau dùng trong động cơ đốt trong. Tiêu chuẩn này không bao gồm các ống được dùng để kích hoạt phanh điện trực tiếp ở các xe tải và xe moóc, cũng như các ống để lấy và dẫn không khí trong khoang hành khách. Các ống chịu nhiệt độ cao nhất thường được dùng cho các ứng dụng tuốc bin tăng áp. Tất cả các ống và ống dẫn vẫn có thể sử dụng khi nhiệt độ xuống tới 40°C.

CHÚ THÍCH:  Mặc dù thuật ngữ chân không thường được sử dụng, trong thực tế ứng dụng thì áp suất không khí thấp được dùng cho mục đích kích hoạt hoặc giám sát các bộ phận khác nhau của hệ động cơ. Không khí được vận chuyển bởi ống dẫn hoặc ống có thể là sạch và không có nhiễm tạp nhưng cũng có thể chứa dầu, nhiên liệu và hơi của chúng coi là tạp chất, do lắp đặt và ứng dụng đặc thù.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2229 (ISO 188), Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Phép thử già hoá tăng tốc và độ bền nhiệt

TCVN 2752:2017 (ISO 1817:2015), Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Xác định sự tác động của 
chất lỏng

TCVN 4509:2013 (ISO 37:2011), Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo

TCVN 5320-1:2016 (ISO 815-1:2014), Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Xác định biến dạng dư sau khi nén - Phần 1: Phép thử ở nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ nâng cao

TCVN 6323 (ISO 1629), Cao su và các loại latex  Ký hiệu và tên gọi

TCVN 9810 (ISO 48), Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Xác định độ cứng (độ cứng từ 10 IRHD đến 100 IRHD)

ISO 1402, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Hydrostatic testing (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Thử nghiệm thủy tĩnh)

ISO 3302-1, Rubber  Tolerances for products  Part 1: Dimensional tolerances (Cao su  Dung sai đối với các sản phẩm  Phần 1: Dung sai kích thước

ISO 4671, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Phương pháp đo các kích thước của ống và chiều dài của cấu kiện ống)

ISO 7233:2016, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Determination of resistance to vacuum (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Xác định khả năng chịu chân không)

ISO 7326, Rubber and plastics hoses  Assessment of ozone resistance under static conditions (Ống cao su và chất dẻo  Đánh giá độ bền ô zôn dưới các điều kiện tĩnh)

ISO 8033, Rubber and plastics hoses  Determination of adhesion between components (Ống cao su và chất dẻo  Xác định độ kết dính giữa các thành phần)

ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Vocabulary (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Từ vựng)

ISO 10619-1:2011, Rubber and plastics hoses and tubing  Measurement of flexibility and stiffness  Part 1: Bending tests at ambient temperature (Ống và ống dẫn cao su và chất dẻo Đo độ mềm dẻo và độ cứng vững  Phần 1: Thử nghiệm uốn ở nhiệt độ môi trường)

ISO 10619-2:2011, Rubber and plastics hoses and tubing  Measurement of flexibility and stiffness  Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (Ống và ống dẫn cao su và chất dẻo  
Đo độ mềm dẻo và độ cứng vững  Phần 2: Thử nghiệm uốn ở dưới nhiệt độ môi trường)

ISO 19013-1:2005, Rubber hoses and tubing for fuel circuits for internal combustion engines  Specification  Part 1: Diesel fuels (Ống và ống dẫn cao su dùng cho hệ thống nhiên liệu của 
động cơ đốt trong  Yêu cầu kỹ thuật  Phần 1: Nhiên liệu diesel)

3    Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong ISO 8330 và các thuật ngữ viết tắt trong TCVN 6323 (ISO 1629).

4   Phân loại

4.1   Các loại

Loại A  ống được gia cường bên trong với áp suất làm việc lên đến 0,3 MPa (3 bar).

Loại B  ống dẫn đồng nhất với với áp suất làm việc lên đến 0,12 MPa (1,2 bar).

4.2   Các nhóm

Nhóm 1  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 70 °C; nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 100 °C. Không nên dùng cho các ứng dụng có yêu cầu khả năng chịu dầu, nhiên liệu và hơi 
của chúng.

CHÚ THÍCH 1: Thông thường, có thể sử dụng cao su styren-butadien (SBR).

Nhóm 2  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 100 °C; nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 125 °C. Chịu được dầu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 2: Thông thường, có thể sử dụng cao su chloropren (CR).

Nhóm 3  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 100 °C, nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 125 °C. Chịu được dầu, các nhiên liệu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 3: Thông thường, có thể sử dụng cao su acrylonitril-butadien (NBR).

Nhóm 4  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 125 °C, nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 150 °C. Không nên dùng cho các ứng dụng yêu cầu có khả năng chịu dầu, các nhiên liệu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 4: Thông thường, có thể sử dụng cao su ethylen-propylen (EPM hoặc EPDM).

Nhóm 5  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 125 °C, nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 150 °C. Chịu được dầu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 5: Thông thường, có thể sử dụng polyethylen clo hóa hoặc clo sulfonat hóa (CM hoặc CSM).

Nhóm 6  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 125 °C, nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 150 °C. Chịu được dầu, các nhiên liệu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 6: Thông thường, có thể sử dụng các cao su epichlorohydrin hoặc nitril hydro hóa (CO, ECO hoặc HNBR).

Nhóm 7  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 150 °C, nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 175 °C. Không nên dùng cho các ứng dụng yêu cầu có khả năng chịu dầu, các nhiên liệu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 7: Thông thường, có thể sử dụng cao su silicon (VMQ).

Nhóm 8  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 150 °C, nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 175 °C. Chịu được dầu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 8: Thông thường, có thể sử dụng cao su acrylic (ACM hoặc AEM).

Nhóm 9  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 150 °C, nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 175 °C. Chịu được dầu, các nhiên liệu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 9: Thông thường, có thể sử dụng floroelastome hoặc các cao su florosilicon (FKM hoặc FVMQ).

Nhóm 10  Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài lên đến 175 °C, nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 200 °C. Chịu được dầu và hơi của chúng.

CHÚ THÍCH 10: Thông thường, có thể sử dụng floroelastome hoặc các cao su florosilicon (FKM hoặc FVMQ].

Như vậy, các ống được ký hiệu với mã mô tả hai ký tự như loại A4 hoặc loại B6, v.v...

Trong trường hợp khi lớp bao ngoài và lớp lót ống dẫn của loại A được làm từ các nhóm vật liệu khác nhau, mã mô tả ba ký tự phải được sử dụng như sau: loại A9/5 trong đó ký tự thứ hai mô tả vật liệu lót và ký tự thứ ba mô tả vật liệu vỏ.

Tương tự, khi ống loại B có cấu trúc phức hợp, mã mô tả ba ký tự cũng được sử dụng như: loại B3/2.

5   Các lỗ ống và ống dẫn

Lỗ của tất cả các ống và ống dẫn phải sạch và không có nhiễm bẩn bất kỳ khi được kiểm tra bằng mắt.

6   Kích thước và dung sai

6.1   Ống

Khi được xác định bằng các phương pháp mô tả trong ISO 4671, kích thước và dung sai phải 
phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 1.

6.2   Ống dẫn

Khi được xác định bằng các phương pháp mô tả trong ISO 4671, các đường kính lỗ và các độ dày thành phải như được nêu trong Bảng 2. Các dung sai phải được chọn từ các loại phù hợp được nêu trong ISO 3302-1.

- Bảng 1  Kích thước và dung sai của ống

| Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính trong (ID) mm | Dung sai về ID mm | Độ dày thành mm | Đường kính ngoài (OD) mm | Dung sai về OD mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 3,5 |  0,3 | 3,0 | 9,5 |  0,4 |
| 4 | 4,0 |  | 3,0 | 10,0 |  |
| 5 | 5,0 |  | 3,0 | 11,0 |  |
| 6 | 6,0 |  | 3,0 | 12,0 |  |
| 7 | 7,0 |  | 3,0 | 13,0 |  |
| 7,5 | 7,5 |  | 3,0 | 13,5 |  |
| 8 | 8,0 |  | 3,0 | 14,0 |  |
| 9 | 9,0 |  | 3,0 | 15,0 |  |
| 11 | 11,0 |  | 3,5 | 18,0 |  |
| 12 | 12,0 |  | 3,5 | 19,0 |  |

Bảng 2  Các đường kính lỗ và độ dày thành danh nghĩa của ống dẫn

| Đường kính lỗ danh nghĩa | Độ dày thành danh nghĩa mm |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 4 |
| 7 đến 13 | 4,5 |

7   Yêu cầu đối với các tính chất vật lý

7.1   Các hỗn hợp cao su

7.1.1   Lựa chọn các mẫu thử

Các thử nghiệm phải được thực hiện trên các mẫu thử được cắt từ các sản phẩm hoàn thiện khi có thể. Khi điều này không thể, các mẫu thử phải được cắt từ các tấm thử tiêu chuẩn với trạng thái lưu hóa tương đương với trạng thái lưu hóa của sản phẩm hoàn thiện. Việc xác định các tính chất nén luôn phải được thực hiện trên các tấm thử tiêu chuẩn đối với cả lớp bao ngoài và lớp lót của ống và trên hỗn hợp được dùng để chế tạo ống dẫn.

7.1.2   Độ cứng

Độ cứng, xác định theo quy trình trong TCVN 9810 (ISO 48), phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

7.1.3   Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt

Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt, xác định theo TCVN 4509:2013 (ISO 37:2011) bằng cách sử dụng các mẫu thử hình quả tạ loại 2, phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

7.1.4   Sự thay đổi về các tính chất sau khi già hóa nhiệt

Sự thay đổi về độ cứng, độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt, sau khi già hóa nhiệt theo TCVN 2229 (ISO 188) trong lò sấy có thông gió dưới các điều kiện được nêu trong các mục a) và b) dưới đây, bằng cách sử dụng các mẫu thử như được mô tả trong 7.1.2 và 7.1.3 phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

- Nhóm 1:

a) 	700+2 h tại 100 °C

b)	1 000 h  5 h tại 70 °C

- Các nhóm 2 và 3:

a)	700+2 h tại 125 °C

b)	1 000 h  5 h tại 100 °C

- Các nhóm 4, 5 và 6:

a)	700+2 h tại 150 °C

b)	1 000 h  5 h tại 125 °C

- Các nhóm 7, 8 và 9:

a)	700+2 h tại 175 °C

b)	1 000 h  5 h tại 150 °C

- Nhóm 10:

a)	700+2 h tại 200 °C

b)	1 000 h  5 h tại 175 °C

7.1.5	Các thử nghiệm nén

Các thử nghiệm nén, khi xác định theo TCVN 5320-1:2016 (ISO 815-1:2014), bằng cách sử dụng mẫu thử Loại A và các điều kiện sau đây, phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

- Nhóm 1: 700+2 h tại 70 °C

- Các nhóm 2 và 3: 700+2 h tại 100 °C

- Các nhóm 4, 5 và 6: 700+2 h tại 125 °C

- Các nhóm 7, 8 và 9: 700+2 h tại 150 °C

- Nhóm 10: 700+2 h tại 175 °C

7.1.6   Khả năng chịu các nhiên liệu chứa oxygenat

Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với lớp lót của ống loại A và ống dẫn loại B cho các nhóm 3, 6 và 9.

Mọi thay đổi về các tính chất sau khi thời kỳ ngâm 700+2 h trong hỗn hợp 85 phần thể tích chất lỏng C (xem TCVN 2752:2017 (ISO 1817:2015)) và 15 phần thể tích methanol tại 23 °C  2 °C khi được xác định theo TCVN 2752:2017 (ISO 1817:2015), phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

7.1.7   Khả năng chịu dầu Số 3

Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với lớp bao ngoài và lớp lót của ống loại A và ống dẫn loại B cho các nhóm 2, 3, 5, 6, 8, 9 và 10.

Mọi thay đổi về các tính chất sau khi thời kỳ ngâm 700+2 h trong dầu Số 3 tại một trong các các nhiệt độ sau đây, khi được xác định theo TCVN 2752 (ISO 1817), phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

- Các nhóm 2 và 3: 100 °C  2 °C

- Các nhóm 5 và 6: 125 °C  2 °C

- Các nhóm 8, 9 và 10: 150 °C  2 °C

7.2   Ống và ống dẫn

7.2.1   Áp suất chống thấm

Khi được thử nghiệm theo ISO 1402 tại áp suất chống thấm được nêu trong Bảng 3. Phải thể hiện không có sự rò rỉ hoặc dấu hiệu yếu kém nào.

7.2.2   Áp suất phá vỡ tối thiểu

Khi được thử nghiệm theo ISO 1402, các áp suất phá vỡ tối thiểu phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

7.2.3   Độ bám dính

Yêu cầu này áp dụng đối với tất cả các nhóm của ống loại A.

Độ bám dính giữa lớp bao ngoài và lớp lót ống, khi được xác định theo ISO 8033, phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

7.2.4   Độ bền ô zôn

Khi được xác định theo ISO 7326, dưới các điều kiện sau đây, độ bền ô zôn phải phù hợp với 
yêu cầu được nêu trong Bảng 3.

	Nồng độ ôzôn: 50 mPa  5 mPa

	Thời gian: 700+2 h

	Độ giãn dài: 20 %

	Nhiệt độ: 40 °C  2 °C

7.2.5   Độ mềm dẻo tại nhiệt độ thấp sau khi già hóa nhiệt

Độ mềm dẻo tại nhiệt độ thấp sau khi già hóa nhiệt phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong Bảng 3.

Thử nghiệm phải được thực hiện theo ISO 10619-2:2011, Phương pháp B, sau 24 h tại 
40 °C  2 °C, với bán kính uốn bằng 12 lần đường kính lỗ danh nghĩa đối với ống và 25 lần đường kính lỗ danh nghĩa đối với ống dẫn, trên ống và ống dẫn đã già hóa nhiệt dưới 
bộ các điều kiện b) được qui định cho nhóm của ống trong 7.1.4.

7.2.6   Lượng các sản phẩm có thể chiết

Lượng các sản phẩm có thể chiết, được xác định theo ISO 19013-1:2005, Phụ lục A, bằng cách sử dụng hỗn hợp 85 phần thể tích chất lỏng C (xem TCVN 2752:2017 (ISO 1817:2015)) và 
15 phần thể tích methanol, phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

7.2.7   Độ bền xé

Yêu cầu này áp dụng đối với ống dẫn loại B.

Độ bền xé được xác định theo ISO 19013-1:2005, Phụ lục B, phải phù hợp với giá trị được nêu trong Bảng 3.

7.2.8   Khả năng chịu lực hút (chỉ đối với loại A)

Khả năng chịu lực hút phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong Bảng 3.

Thử nghiệm phải được thực hiện chỉ trên ống và ống dẫn thẳng, theo ISO 7233:2016, 
Phương pháp A, dưới các điều kiện sau đây:

Áp suất thử nghiệm:

	80 kPa  1 kPa dưới áp suất khí quyển đối với ID  10 mm

	35 kPa  1 kPa dưới áp suất khí quyển đối với ID > 10 mm

Thời gian: 15 s đến 60 s

Đường kính bi: 0,8  đường kính lỗ danh nghĩa của ống hoặc ống dẫn.

7.2.9   Khả năng chịu xoắn

Yêu cầu này áp dụng đối với ống dẫn và ống thẳng với đường kính lỗ bằng hoặc nhỏ hơn 16 mm. Khi được thử nghiệm theo Phương pháp A1 của ISO 10619-1:2011, bằng cách sử dụng trục gá
14 mm đối với ống và ống dẫn có đường kính lỗ  11 mm; 220 mm đối với ống và ống dẫn có đường kính lỗ > 11 mm.

Hệ số biến dạng (T/D) phải phù hợp với các giá trị được nêu trong Bảng 3.

8   Tần suất thử nghiệm

Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên phải theo qui định trong Phụ lục A.

Các thử nghiệm điển hình là các thử nghiệm được yêu cầu để khẳng định rằng thiết kế của ống hoặc cấu kiện ống cụ thể, được sản xuất bởi phương pháp cụ thể từ các vật liệu cụ thể, đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Các thử nghiệm phải được lặp lại ở các khoảng thời gian tối đa là 5 năm hoặc bất cứ khi nào có sự thay đổi về phương pháp sản xuất hoặc về các vật liệu được sử dụng. Các thử nghiệm phải được thực hiện trên tất cả các kích cỡ và trên tất cả 
các nhóm và các loại, ngoại trừ các sản phẩm có cùng kích thước và cấu trúc.

Thử nghiệm thường xuyên là các thử nghiệm được yêu cầu để thực hiện trên mỗi độ dài của ống hoàn thiện trước khi chuyển đi.

Các thử nghiệm sản phẩm là không bắt buộc và các tần suất khuyến nghị được nêu trong 
Phụ lục B chỉ với mục đích hướng dẫn.

9   Ghi nhãn

Trừ khi ống quá bé để ghi nhãn, ống dẫn và ống phải được ghi nhãn liên tục một cách rõ ràng và bền lâu, tại các khoảng cách không quá 50 mm, với các thông tin sau đây:

a)	tên hoặc nhãn hiêu của nhà sản xuất, ví dụ: XXXX;

b)	viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN xxxxx:2018 (ISO 11424:2017);

c)	loại và nhóm của ống hoặc ống dẫn, ví dụ: A9/5;

d)	đường kính lỗ danh nghĩa của ống hoặc ống dẫn, ví dụ: 7,5;

e)	quí và năm sản xuất, ví dụ: Q1-17.

VÍ DỤ: 	   XXXX/TCVN xxxxx :2018 (ISO 11424:2017)/A9/5/7,5/Q1-17

10   Khuyến nghị về bao gói và bảo quản

Những khuyến nghị đối với bảo quản được nêu chi tiết trong ISO 8331.

Bảng 3  Các yêu cầu đối với tất cả các nhóm

|  |  |  | Yêu cầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điều | Tính chất | Đơn vị | Ống loại A |  | Ống dẫn loại B |
|  |  |  | Lớp lót | Lớp bao ngoài |  |
| 7.1.2 | Độ cứng | IRHD | 70 10 | 70  10 | 70 10 |
| 7.1.3 | Độ bền kéo, min. Nhóm 1 | MPa | 10 | 10 | 10 |
|  | Nhóm 2 | MPa | 10 | 10 | 10 |
|  | Nhóm 3 | MPa | 10 | 10 | 10 |
|  | Nhóm 4 | MPa | 10 | 10 | 10 |
|  | Nhóm 5 | MPa | 10 | 10 | 10 |
|  | Nhóm 6 | MPa | 10 | 10 | 10 |
|  | Nhóm 7 | MPa | 6 | 6 | 6 |
|  | Nhóm 8 | MPa | 8 | 8 | 8 |
|  | Nhóm 9 | MPa | 6 | 6 | 6 |
|  | Nhóm 10 | MPa | 6 | 6 | 6 |
| 7.1.3 | Độ giãn dài khi đứt, max. Nhóm 1 | % | 250 | 250 | 250 |
|  | Nhóm 2 | % | 250 | 250 | 250 |
|  | Nhóm 3 | % | 250 | 250 | 250 |
|  | Nhóm 4 | % | 200 | 200 | 200 |
|  | Nhóm 5 | % | 250 | 250 | 250 |
|  | Nhóm 6 | % | 250 | 250 | 250 |
|  | Nhóm 7 | % | 150 | 150 | 150 |
|  | Nhóm 8 | % | 150 | 150 | 150 |
|  | Nhóm 9 | % | 150 | 150 | 150 |
|  | Nhóm 10 | % | 150 | 150 | 150 |
| 7.1.4 | Già hóa tăng tốc |  |  |  |  |
|  | Thay đổi về độ cứng, max. | IRHD | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | Giá trị tối đa 90 IRHD |  |  |
|  | Thay đổi về độ bền kéo, max. | % | -30 | -30 | -30 |
|  |  |  | Giá trị tối thiểu 5 MPa |  |  |
|  | Thay đổi về độ giãn dài khi đứt, max. | % | -50 | -50 | -50 |
|  |  |  | Giá trị tối thiểu 100 % |  |  |
| 7.1.5 | Các thử nghiệm nén | % | 50 | 50 | 50 |

Bảng 3 (kết thúc)

|  | Tiểu mục |  | Tính chất |  | Đơn vị |  | Yêu cầu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ống loại A |  |  |  | Ống dẫn loại B |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lớp lót |  | Lớp bao ngoài |  |  |  |
| 7.1.6 |  | Khả năng chịu các nhiên liệu oxygenat, các nhóm 3, 6 và 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thay đổi về độ cứng, max. |  | IRHD |  | -25 |  |  |  | -25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Giá trị tối thiểu 40 IRHD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thay đổi về độ bền kéo, max. |  | % |  | -50 |  |  |  | -50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Giá trị tối thiểu 5 MPa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thay đổi về độ giãn dài khi đứt, max. |  | % |  | -50 |  |  |  | -50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Giá trị tối thiểu 100 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thay đổi theo thể tích, max. |  | % |  | +70 |  |  |  | +70 |  |  |
|  | 7.1.7 |  | Khả năng chịu dầu Số 3 Các nhóm 2,3, 5, 6, 8, 9 và 10 Thay đổi về độ cứng, max. Thay đổi về độ bền kéo, max. Thay đổi về độ giãn dài khi đứt, max. Thay đổi về thể tích, max. |  | IRHD % % % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giá trị tối thiểu40 IRHD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giá trị tối thiểu 5 MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giá trị tối thiểu 100 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | +60 |  | +60 |  | +60 |  |
|  | 7.2.1 |  | Áp suất chống thấm |  | MPa (bar) |  | 0,6 (6) |  | 0,6 (6) |  | 0,25 (2,5) |  |
|  | 7.2.2 |  | Áp suất phá vỡ tối thiểu |  | MPa (bar) |  | 1,5 (15) |  | 1,5 (15) |  | 0,5 (5) |  |
|  | 7.2.3 |  | Độ bám dính, min. |  | kN/m |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 7.2.4 |  | Độ bền ô zôn |  |  |  | Không có dấu hiệu rạn nứt dưới độ phóng đại 2 lần |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.5 |  | Độ mềm dẻo tại nhiệt độ thấp sau khi già hóa nhiệt |  |  |  | Không có dấu hiệu rạn nứt dưới độ phóng đại 2 lần |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.6 |  | Các sản phẩm có thể chiết, max. |  | g/m2 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 7.2.7 |  | Độ bền xé, min. |  | kN/m |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 7.2.8 |  | Khả năng chịu lực hút |  |  |  | Bi tự do đi qua |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.9 |  | Khả năng chịu xoắn Hệ số biến dạng (T/D), max. |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |

Phụ lục A

(qui định)

Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên

Bảng A.1 nêu tần suất của thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên.

Bảng A.1  Tần suất của thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên

| Tính chất | Thử nghiệm điển hình | Thử nghiệm thường xuyên |
| --- | --- | --- |
| Các hỗn hợp cao su |  |  |
| Độ cứng |  | N/A |
| Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt |  | N/A |
| Sự thay đổi về các tính chất sau khi già hóa nhiệt |  | N/A |
| Các thử nghiệm nén |  | N/A |
| Khả năng chịu các nhiên liệu oxygenat |  | N/A |
| Khả năng chịu dầu Số 3 |  | N/A |
| Ống và ống dẫn |  |  |
| Kiểm tra bằng mắt |  |  |
| Đường kính trong |  |  |
| Độ dày thành |  |  |
| Đường kính ngoài |  |  |
| Áp suất chống thấm |  |  |
| Áp suất phá vỡ tối thiểu |  | N/A |
| Độ bám dính |  | N/A |
| Độ bền ô zôn |  | N/A |
| Độ mềm dẻo tại nhiệt độ thấp sau khi già hóa nhiệt |  | N/A |
| Lượng các sản phẩm có thể chiết |  | N/A |
| Độ bền xé |  | N/A |
| Khả năng chịu lực hút |  | N/A |
| Khả năng chịu xoắn |  | N/A |
| x Thử nghiệm phải được thực hiện. N/A (Non Applicable) Thử nghiệm không áp dụng. |  |  |

Phụ lục B

(tham khảo)

Khuyến nghị các thử nghiệm sản phẩm

Bảng B.1 nêu khuyến nghị các thử nghiệm sản phẩm được thực hiện cho mỗi lô và cho 10 lô. Lô được định nghĩa hoặc là mỗi 1 000 m ống (hoặc ống dẫn) hoặc 2 000 kg hỗn hợp cao su.

Bảng B.1 - Khuyến nghị các thử nghiệm sản phẩm

| Tính chất | Các thử nghiệm sản phẩm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cho mỗi lô | Cho 10 lô |
| Các hỗn hợp cao su |  |  |
| Độ cứng |  | N/A |
| Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt |  | N/A |
| Sự thay đổi về các tính chất sau khi già hóa nhiệt |  | N/A |
| Các thử nghiệm nén | N/A |  |
| Khả năng chịu các nhiên liệu oxygenat | N/A |  |
| Khả năng chịu dầu Số 3 | N/A |  |
| Ống và ống dẫn |  |  |
| Kiểm tra bằng mắt | N/A | N/A |
| Đường kính trong | N/A | N/A |
| Độ dày thành | N/A | N/A |
| Đường kính ngoài | N/A | N/A |
| Áp suất chống thấm |  | N/A |
| Áp suất phá vỡ tối thiểu |  | N/A |
| Độ bám dính |  | N/A |
| Độ bền ô zôn | N/A |  |
| Độ mềm dẻo tại nhiệt độ thấp sau khi già hóa nhiệt | N/A |  |
| Lượng các sản phẩm có thể chiết | N/A |  |
| Độ bền xé |  | N/A |
| Khả năng chịu lực hút |  | N/A |
| Khả năng chịu xoắn |  | N/A |
|  Thử nghiệm phải được thực hiện. N/A Thử nghiệm không áp dụng. |  |  |

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]	ISO 8331, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Guidelines for selection, storage, use and maintenance (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Hướng dẫn lựa chọn, bảo quản, sử dụng và bảo trì)

____________________________