| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DT TCVN 10526:2018
ISO 4641:2016

Xuất bản lần 2

ỐNG VÀ CẤU KIỆN ỐNG CAO SU ĐỂ HÚT VÀ XẢ NƯỚC  
YÊU CẦU KỸ THUẬT

Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge  
Specification

HÀ  NỘI  2018

Mục lục

Trang

Lời nói đầu	4

1   	Phạm vi áp dụng	5

2   	Tài liệu viện dẫn	5

3	Thuật ngữ và định nghĩa	6

4	Phân loại	6

5	Khớp nối và đầu nối	6

6	Vật liệu và kết cấu	7

6.1	Lớp lót	7

6.2	Gia cường	7

6.3	Lớp bọc	7

7	Kích thước và dung sai	7

7.1	Cỡ ống (đường kính bên trong)	7

7.2	Đầu mở rộng	7

7.3	Độ dài đoạn ống	7

7.4	Lớp lót	7

7.5	Lớp bọc	8

8	Đặc tính vật lý	8

8.1	Hỗn hợp cao su	8

8.1.1	Qui định chung	8

8.1.2	Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt của lớp lót và lớp bọc cao su	8

8.1.3	Khả năng chịu già hóa	8

8.2	Yêu cầu về tính năng của thiết bị đối với ống và cấu kiện ống	9

8.2.1	Yêu cầu về áp lực thủy tĩnh (thử nghiệm chịu áp)	9

8.2.2	Thử nghiệm phá vỡ	9

8.2.3	Độ bền uốn (bán kính uốn nhỏ nhất là hàm số của kích cỡ danh nghĩa)	9

8.2.4	Khả năng kháng bẹp khi hút	10

8.2.5	Độ uốn ở nhiệt độ thấp	11

8.2.6	Độ bám dính	11

8.2.7	Độ bền đối với ôzôn của lớp bọc	11

9	Tần suất thử nghiệm	12

10	Ghi nhãn	12

10.1	Ống	12

10.2	Cấu kiện ống	12

11	Báo cáo thử nghiệm/chứng nhận	13

12	Bao gói và bảo quản	13

Phụ lục A (qui định) Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên	13

Phụ lục B (tham khảo) Thử nghiệm sản xuất	15

Phụ lục C (tham khảo) Khớp nối và đầu nối	16

Thư mục tài liệu tham khảo	17

Lời nói đầu

TCVN 10526:2018 thay thế TCVN 10526:2014.

TCVN 10526:2018 hoàn toàn tương đương ISO 4641:2016.

TCVN 10526:2018  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su và sản phâm cao su biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	DT TCVN 10526:2018

Ống và cấu kiện ống cao su để hút và xả nước  Yêu cầu kỹ thuật

Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge  Specification

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu tối thiểu đối với các ống và cấu kiện ống cao su có lỗ nhẵn, được gia cường bằng sợi dệt để hút và xả nước.

Ba kiểu ống và cấu kiện ống được quy định theo các yêu cầu về mức độ vận hành của chúng, 
ví dụ các dải nhiệt độ môi trường và nhiệt độ nước:

- nhiệt độ môi trường: 25 °C đến 70 °C;

- nhiệt độ nước trong khi vận hành: 0 °C đến 70 °C.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2229 (ISO 188), Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Phép thử già hoá tăng tốc và độ bền nhiệt.

TCVN 4509 (ISO 37),  Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo.

TCVN 11021 (ISO 2393), Hỗn hợp cao su thử nghiệm  Chuẩn bị, luyện và lưu hóa  Thiết bị và quy trình.

TCVN xxxxx (ISO 8331), Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Hướng dẫn lựa chọn, 
bảo quản, sử dụng và bảo trì.

ISO 1307, Rubber and plastics hoses  Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses (Ống cao su và chất dẻo  Kích cỡ ống, đường kính trong 
nhỏ nhất, lớn nhất và dung sai ống được cắt thành đoạn).

ISO 1402, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Hydrostatic testing (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Thử nghiệm thủy tĩnh).

ISO 4671, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Phương pháp đo các kích thước của ống và chiều dài của cấu kiện ống).

ISO 7233, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Determination of resistance to vacuum (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Xác định khả năng chịu chân không).

ISO 7326 :2016, Rubber and plastics hoses  Assessment of ozone resistance under static conditions (Ống cao su và chất dẻo  Đánh giá độ bền ôzôn dưới các điều kiện tĩnh).

ISO 8033, Rubber and plastics hoses  Determination of adhesion between components (Ống cao su và chất dẻo  Xác định độ kết dính giữa các thành phần).

ISO 10619-1, Rubber and plastics hoses and tubing  Measurement of flexibility and stiffness  Part 1: Bending tests at ambient temperatures (Ống và ống dẫn cao su và chất dẻo  Đo độ mềm dẻo và độ cứng vững  Phần 1: Thử nghiệm uốn ở dưới nhiệt độ môi trường).

ISO 10619-2:2011, Rubber and plastics hoses and tubing  Measurement of flexibility and stiffness  Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (Ống và ống dẫn cao su và chất dẻo  
Đo độ mềm dẻo và độ cứng vững  Phần 2: Thử nghiệm uốn ở dưới nhiệt độ môi trường).

3	Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được nêu trong ISO 8330.

4	Phân loại

Ống và cấu kiện ống cho ứng dụng này được phân thành ba dạng theo yêu cầu về mức độ 
vận hành của chúng:

- Kiểu 1: Các ống hạng nhẹ dùng cho các áp lực hút đến 0,063 MPa (0,63 bar) và cho các 
áp lực xả đến 0,3 MPa (3 bar).

- Kiểu 2: Các ống hạng trung bình dùng cho các áp lực hút đến 0,08 MPa (0,8 bar) và cho các áp lực xả đến 0,5 MPa (5 bar).

- Kiểu 3: Hạng nặng dùng cho các áp lực hút đến 0,097 MPa (0,97 bar) và cho các áp lực xả đến 1,0 MPa (10 bar).

5	Khớp nối và đầu nối

Các ống phải được lắp với các đầu nối/khớp nối để tạo thành các cấu kiện ống. Phụ lục C liệt kê các dạng khớp nối và đầu nối.

6	Vật liệu và kết cấu

6.1	Lớp lót

Lớp lót phải cấu thành từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp chịu nước được phối trộn 
thích hợp. Bề mặt trong của lớp lót phải nhẵn và không có khuyết tật có thể làm trở ngại việc 
sử dụng dự kiến.

6.2	Gia cường

Vật liệu gia cường phải cấu thành từ vật liệu dệt thích hợp và có thể chứa vòng xoắn được làm từ dây kim loại hoặc từ vật liệu thích hợp khác.

6.3	Lớp bọc

Lớp bọc phải cấu thành từ cao su tự nhiên hoặc tổng hợp được phối trộn thích hợp. Bề mặt ngoài của nó có thể được uốn sóng hoặc được làm đường rãnh. Vòng xoắn ngoài là tùy chọn và có thể là dây kim loại hoặc từ vật liệu thích hợp khác.

7	Kích thước và dung sai

7.1	Cỡ ống (đường kính bên trong)

Dải kích thước danh nghĩa là 16 đến 315 với các đường kính ống và dung sai tính bằng milimét được thể hiện trong Bảng 3.

7.2	Đầu mở rộng

Khi có yêu cầu về đầu mở rộng, các kích thước và dung sai phải được quy định bởi sự thỏa thuận giữa bên mua và nhà sản xuất. Kiểu mẫu của đầu mở rộng phải được tính vào các yêu cầu về tính năng của ống.

7.3	Độ dài đoạn ống

Các độ dài đoạn ống phải được xác định tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng được quy định bởi 
bên mua. Các dung sai phải tuân thủ qui định trong ISO 1307:2006, Bảng 2, nếu không có 
thỏa thuận khác giữa bên mua và nhà sản xuất.

7.4	Lớp lót

Khi được đo theo ISO 4671, độ dày tối thiểu của lớp lót phải bằng 1,5 mm. Xem Bảng 4.

7.5	Lớp bọc

Khi được đo theo ISO 4671, độ dày tối thiểu của lớp bọc phải bằng 2 mm. Nếu lớp bọc được làm đường rãnh, độ sâu của các đường rãnh không được lớn hơn 50 % độ dày của lớp bọc. 
Xem Bảng 4.

8 	Đặc tính vật lý

8.1	Hỗn hợp cao su

8.1.1	Qui định chung

Nếu có thể, tất cả các thử nghiệm phải được thực hiện trên các mẫu thử cắt từ ống thành phẩm. Ngoài ra, lấy các mẫu từ các tấm thử nghiệm được chuẩn bị theo TCVN 11021 (ISO 2393) và 
lưu hóa đến mức giống như ống.

Các đặc tính vật lý của hỗn hợp cao su được sử dụng đối với lớp lót và lớp bọc phải tuân theo các giá trị được nêu trong Bảng 1.

8.1.2	Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt của lớp lót và lớp bọc cao su

Khi được thử nghiệm theo TCVN 4509 (ISO 37), lớp lót và lớp bọc phải có độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt không dưới các giá trị được nêu trong Bảng 1.

8.1.3	Khả năng chịu già hóa

Sau khi già hóa trong 3 ngày ở nhiệt độ 100 °C  1 °C theo qui định trong TCVN 2229 (ISO 188), 
độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt của lớp lót và lớp bọc, được xác định theo TCVN 4509 (ISO 37), tương ứng không được chênh lệch trên  25 % và  50 %, so với các giá trị ban đầu.

Bảng 1 – Đặc tính vật lý của hỗn hợp cao su

| Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |  | Phương pháp thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lớp lót | Lớp bọc |  |
| Độ bền kéo, min. | MPa | 7 | 7 | TCVN 4509 (ISO 37) (mẫu thử hình quả tạ) |
| Độ giãn dài khi đứt, min. | % | 200 | 200 | TCVN 4509 (ISO 37) (mẫu thử hình quả tạ) |
| Khả năng chịu già hóa: Biến đổi về độ bền kéo so với giá trị ban đầu (max.) Biến đổi về độ giãn dài khi đứt so với giá trị ban đầu (max.) | % % |  25  50 |  25  50 | TCVN 2229 (ISO 188) (3 ngày ở nhiệt độ 100 °C  1 °C); TCVN 4509 (ISO 37) (mẫu thử hình quả tạ) |

8.2	Yêu cầu về tính năng của thiết bị đối với ống và cấu kiện ống

8.2.1	Yêu cầu về áp lực thủy tĩnh (thử nghiệm chịu áp)

Thử nghiệm chịu áp phải được thực hiện trên toàn chiều dài của ống thành phẩm và trên các 
cấu kiện ống. Khi được thử nghiệm theo ISO 1402, ống (và cấu kiện ống) phải đáp ứng các 
yêu cầu của Bảng 2. Độ chênh lệch lớn nhất về chiều dài và đường kính ngoài ở áp suất làm việc lớn nhất phải là  7 %, và ống/cấu kiện ống không được vỡ hoặc hư hại thông qua các dấu hiệu rò rỉ, rạn nứt, biến dạng đột ngột chứng tỏ tính không đồng đều trong vật liệu hoặc sản xuất, hoặc các dấu hiệu hư hại khác. Xem Bảng 4.

Bảng 2  Các yêu cầu về áp lực thủy tĩnh

| Kiểu ống | Áp suất làm việc lớn nhất |  | Áp suất thử |  | Áp suất phá vỡ nhỏ nhất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPa | bar | MPa | bar | MPa | bar |
| 1 | 0,3 | 3 | 0,5 | 5 | 1,0 | 10 |
| 2 | 0,5 | 5 | 0,8 | 8 | 1,6 | 16 |
| 3 | 1,0 | 10 | 1,5 | 15 | 3,0 | 30 |

8.2.2	 Thử nghiệm phá vỡ

Khi được thử nghiệm bằng phương pháp được qui định trong ISO 1402, các ống phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 2.

8.2.3	Độ bền uốn (bán kính uốn nhỏ nhất là hàm số của kích cỡ danh nghĩa)

Khi được uốn theo bán kính uốn nhỏ nhất được nêu trong Bảng 3, theo một trong các 
phương pháp được qui định trong ISO 10619-1 (phương pháp được chọn phải là phương pháp thích hợp nhất đối với kích cỡ ống), các ống phải không bị xoắn, rách hoặc bong tróc khi kiểm tra bằng mắt thường. Giá trị T/D không được thấp hơn 0,95.

Bảng 3  Kích cỡ danh nghĩa, dung sai và bán kính uốn nhỏ nhất

| Kích cỡ danh nghĩa | Đường kính bên trong mm |  | Bán kính uốn nhỏ nhất mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | min. | max. |  |
| 16 | 15,4 | 16,6 | 50 |
| 20 | 19,4 | 20,6 | 60 |
| 25 | 24,2 | 25,8 | 75 |
| 31,5 | 30,5 | 32,5 | 95 |
| 40 | 39,0 | 41,0 | 120 |
| 50 | 48,8 | 51,2 | 150 |
| 63 | 61,8 | 64,2 | 250 |
| 80 | 78,6 | 81,4 | 320 |
| 100 | 98,4 | 101,6 | 500 |
| 125 | 123,4 | 126,6 | 750 |
| 150 | 148,0 | 152,0 | 960 |
| 160 | 158,0 | 162,0 | 980 |
| 200 | 197,5 | 202,5 | 1 200 |
| 250 | 247,0 | 253,0 | 1 500 |
| 315 | 312,0 | 318,0 | 1 900 |

8.2.4	 Khả năng kháng bẹp khi hút

Thử nghiệm phải được thực hiện theo ISO 7233:2006. Các điều kiện thử nghiệm phải như sau:

- 0,063 MPa (0,63 bar) đối với loại 1;

- 0,08 MPa (0,80 bar) đối với loại 2;

- 0,097 MPa (0,97 bar) đối với loại 3.

Thời gian của thử nghiệm: 10 min.

Đối với các ống có đường kính trong danh nghĩa lớn hơn 80 mm (ISO 7233:2006, phương pháp C), độ co rút đo được không được vượt quá 5 % đường kính trong danh nghĩa.

8.2.5	Độ uốn ở nhiệt độ thấp

Khi thử nghiệm ở 25 °C bằng phương pháp B của ISO 10619-2:2011, tất cả các kiểu ống không được có các vết rạn nứt và phải vượt qua được thử nghiệm chịu áp như được qui định trong 8.2.1.

8.2.6	Độ bám dính

Khi xác định theo ISO 8033, độ bám dính giữa các thành phần khác nhau (ngoại trừ 
vòng xoắn, nếu có trong kết cấu của thành ống) phải không được nhỏ hơn 2 kN/m. Xem Bảng 4.

8.2.7	Độ bền đối với ôzôn của lớp bọc

Khi thử nghiệm theo phương pháp 2 của ISO 7326:2006, tất cả các loại ống không được có các vết rạn nứt. Xem Bảng 4.

Bảng 4  Đặc tính vật lý của ống thành phẩm và cấu kiện ống

| Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
| Kích thước ống |  |  |  |
| Đường kính trong | mm | Xem Bảng 3 | ISO 4671 |
| Độ dày của lớp bọc | mm | Min. 2 | ISO 4671 |
| Lớp lót độ dày | mm | Min. 1,5 | ISO 4671 |
| Dung sai độ dài | % | Xem ISO 1307:2006, Bảng 2 | ISO 4671 |
| Thử nghiệm ống/cấu kiện ống |  |  |  |
| Chịu áp | MPa (bar) | Xem 8.2.1 và Bảng 2 | ISO 1402 |
| Chênh lệch chiều dài ở áp suất làm việc lớn nhất | % | Max. 7 | ISO 1402 |
| Chênh lệch đường kính ngoài ở áp suất làm việc lớn nhất | % | Max. 7 | ISO 4671 |
| Áp suất phá vỡ (nhỏ nhất) | MPa (bar) | Xem 8.2.2 và Bảng 2 | ISO 1402 |
| Thử nghiệm chân không | MPa (bar) | Xem 8.2.4 | ISO 7233:2006 |
| Độ bền uốn |  | Xem 8.2.3 và Bảng 3 | ISO 10619-1 |
| Độ uốn ở nhiệt độ thấp |  | Xem 8.2.5 | ISO 10619-2:2011 phương pháp B |
| Độ bám dính giữa các thành phần | kN/m | Tối thiểu 2 | ISO 8033 |
| Độ bền đối với ôzôn (lớp bọc) |  | Không thấy rạn nứt ở độ phóng đại = 0 | ISO 7326:2006, phương pháp 2 |

9	Tần suất của thử nghiệm

Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên phải theo qui định trong Phụ lục A.

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để khẳng định rằng tất cả vật liệu, kết cấu và các yêu cầu thử nghiệm qui định trong tiêu chuẩn này đã được đáp ứng bởi phương pháp sản xuất và thiết kế ống. Thử nghiệm điển hình phải được lặp lại theo các khoảng thời gian nhiều nhất là, 
5 năm, hoặc khi có thay đổi về phương pháp sản xuất hoặc về các vật liệu, và phải được 
tiến hành trên đường kính ống lớn nhất của mỗi mẫu mã đối với mỗi dạng.

Các thử nghiệm thường xuyên là các thử nghiệm được thực hiện trên mỗi chiều dài của ống thành phẩm hoặc cấu kiện ống.

Các thử nghiệm sản phẩm là các thử nghiệm được thực hiện trên lô hàng (xem kế hoạch được nêu trong Phụ lục B, chỉ để hướng dẫn).

10	Ghi nhãn

10.1   Ống

Ống phải được ghi nhãn không tẩy xóa được và rõ ràng, theo các khoảng cách không quá 1 m trên lớp bọc ngoài, với ít nhất các thông tin sau đây:

- tên của nhà sản xuất hoặc thương hiệu;

- nhận dạng sản phẩm của nhà sản xuất;

- viện dẫn tiêu chuẩn này [nghĩa là: TCVN 10526 (ISO 4641)];

- phân loại ống (nghĩa là kiểu ống);

- kích thước danh nghĩa;

- áp suất làm việc lớn nhất [tính bằng megapascal và bar, với các đơn vị được chỉ định, ví dụ 
1 MPa (10 bar)];

- quý và năm sản xuất.

VÍ DỤ:  Tên nhà sản xuất hoặc thương hiệu/nhận dạng sản phẩm/TCVN 10526:2018 (ISO 4641:2016)/
dạng 3/kích cỡ 250/1 MPa (10 bar)/Q4-2016

10.2   Cấu kiện ống

Mối nối/đầu nối phải được ghi nhãn cố định với ít nhất thông tin sau đây:

- tên hoặc nhận dạng của nhà sản xuất/lắp ráp cấu kiện ống;

- áp suất làm việc lớn nhất của cấu kiện ống [tính bằng megapascal và bar, với các đơn vị được chỉ định, ví dụ 1 MPa (10 bar)];

- hai chữ số chỉ tháng sản xuất cấu kiện sau đó là dấu gạch chéo và hai chữ số cuối cùng của năm sản xuất cấu kiện (ví dụ: 12/16);

- tên hoặc logo của nhà sản xuất mối nối;

- (tùy chọn) nhận dạng vật liệu của mối nối/đầu nối (nếu bên mua yêu cầu).

VÍ DỤ:  Tên nhà sản xuất/1 MPa (10 bar)/12/16 + logo của nhà sản xuất mối nối và nhận dạng vật liệu

11	Báo cáo thử nghiệm/chứng nhận

Khi có yêu cầu của bên mua, nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng phải cung cấp báo cáo thử nghiệm hoặc chứng nhận thử nghiệm với mỗi chiều dài ống hoặc lô ống cung cấp cho bên mua.

12	Bao gói và bảo quản

Bao gói và bảo quản phải theo TCVN XXXXX (ISO 8331).

Phụ lục A

(qui định)

Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên

Bảng A.1 đưa ra các thử nghiệm được thực hiện đối với thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên theo quy định trong Điều 9.

Bảng A.1  Thử nghiệm được thực hiện đối với thử nghiệm điển hình 
và thử nghiệm thường xuyên

| Đặc tính | Thử nghiệm điển hình | Thử nghiệm thường xuyên |
| --- | --- | --- |
| Thử nghiệm hỗn hợp |  |  |
| Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt | x | N.A. |
| Khả năng chịu già hóa | x | N.A. |
| Thử nghiệm ống |  |  |
| Độ bám dính | x | N.A. |
| Độ bền đối với ôzôn (lớp bọc) | x | N.A. |
| Độ bền uốn | x | N.A. |
| Độ uốn ở nhiệt độ thấp | x | N.A. |
| Đường kính bên trong | x | x |
| Độ dày của lớp lót | x | N.A. |
| Độ dày của lớp bọc | x | N.A. |
| Độ bền hút | x | x |
| Độ bền chịu áp | x | x |
| Độ chênh lệch chiều dài ở áp suất làm việc lớn nhất | x | x |
| Độ chênh lệch đường kính ngoài ở áp suất làm việc lớn nhất | x | x |
| Độ bền phá vỡ | x | N.A. |
| Thử nghiệm cấu kiện ống |  |  |
| Chiều dài cấu kiện | x | x |
| Độ bền hút | x | x |
| Độ bền chịu áp | x | x |
| Độ chênh lệch chiều dài ở áp suất làm việc lớn nhất | x | x |
| Độ chênh lệch đường kính ngoài ở áp suất làm việc lớn nhất | x | x |
| Độ bền phá vỡ | x | N.A. |
| x Thử nghiệm phải được thực hiện. N.A. (Not Applicable) Thử nghiệm không áp dụng. |  |  |

Phụ lục B

(tham khảo)

Thử nghiệm sản xuất

Bảng B.1 đưa ra đề nghị tần suất thử nghiệm sản xuất (xem Điều 9), được thực hiện trên lô hàng hoặc mỗi 10 lô hàng như được nêu trong bảng.

Lô hàng được quy định hoặc là 500 m ống hoặc 10 000 kg hỗn hợp lớp lót và/hoặc lớp bọc.

Bảng B.1  Tần suất thử nghiệm được khuyến cáo

| Đặc tính | Thử nghiệm sản xuất |  |
| --- | --- | --- |
|  | Trên mỗi lô hàng | Trên mỗi 10 lô hàng |
| Thử nghiệm hỗn hợp |  |  |
| Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt | x | N.A. |
| Khả năng chịu già hóa | N.A. | x |
| Thử nghiệm ống |  |  |
| Độ bám dính | x | N.A. |
| Độ bền đối với ôzôn (lớp bọc) | N.A. | x |
| Độ bền uốn | x | x |
| Độ uốn ở nhiệt độ thấp | N.A. | x |
| Đường kính bên trong | x | N.A. |
| Độ dày của lớp lót | Xa | N.A. |
| Độ dày của lớp bọc | Xa | N.A. |
| Chiều dài ống | N.A. | N.A. |
| Độ bền hút | x | x |
| Độ bền chịu áp | x | x |
| Độ chênh lệch chiều dài ở áp suất làm việc lớn nhất | x | x |
| Độ chênh lệch đường kính ngoài ở áp suất làm việc lớn nhất | x | x |
| Độ bền phá vỡ | N.A. | N.A. |
| x Thử nghiệm được thực hiện. N.A. Thử nghiệm không áp dụng. |  |  |
| a Kiểm tra một lần trên một lô sản xuất ống. |  |  |

Phụ lục C

(tham khảo)

Khớp nối và đầu nối

Các ống có thể được lắp với các dạng khớp nối sau đây để tạo thành các cấu kiện ống:

- được gắn sẵn (chỉ các trường hợp đặc biệt);

- được kẹp;

- được dập nóng hoặc được uốn nếp;

- được đóng đai.

Đầu nối có thể có dạng nối sau đây:

- tháo nhanh/ghép nhanh;

- ren vít;

- mặt bích;

- rắc co;

- dạng đặc biệt (khóa cam, Storz, dạng vấu kẹp, v.v...).

Hướng dẫn về các dạng mối nối được nêu trong ISO/TR 17784.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]	ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Vocabulary (Ống và hệ ống cao su và chất dẻo  Từ vựng)

[2] 	ISO 10619-3, Rubber and plastics hoses and tubing  Measurement of flexibility and stiffness  Part 3: Bending tests at high and low temperatures (Ống và ống dẫn cao su và chất dẻo  Đo độ mềm dẻo và độ cứng cứng  Phần 3: Thử nghiệm uốn ở nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp).

[3] 	ISO/TR 17784, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Guide for use by purchasers, assemblers, installers and operating personnel (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Hướng dẫn sử dụng cho các bên mua, bên lắp ráp, bên lắp đặt và người 
vận hành).

_______________________________________