QCVN 34:2017/BGTVT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ

National technical regulation on pneumatic tyres for automobiles
Lời nói đầu
QCVN 34:2017/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Quy chuẩn QCVN 34:2017/BGTVT thay thế QCVN 34:2011/BGTVT.

Quy chuẩn QCVN 34:2017/BGTVT được biên soạn trên cơ sở QCVN 34:2011/BGTVT và bổ sung cập nhật các bản sửa của ECE 30 Rev.03 và ECE 54 Rev.03 đến năm 2015.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ
National technical regulation on pneumatic tyres for automobiles
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại lốp hơi mới (sau đây gọi tắt là lốp) dùng cho các kiểu loại ô tô, rơ moóc và sơmi rơ moóc được định nghĩa tại TCVN 6211 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa”; trừ các loại sau:

- Các loại lốp dùng cho ô tô có tốc độ dưới 60 km/h và trên 300 km/h.

- Các loại lốp dùng cho ô tô đua thể thao.

1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu lốp, cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật lốp dùng cho ô tô.

1.3. Giải thích từ ngữ
Các thuật ngữ dùng trong Quy chuẩn này được định nghĩa như sau:

1.3.1. Kiểu lốp: Các lốp được coi là cùng kiểu nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, dây chuyền sản xuất và không có sự khác biệt về một trong các đặc tính kỹ thuật chính sau đây:

1.3.1.1. Ký hiệu kích cỡ lốp.

1.3.1.2. Loại sử dụng: lốp thông thường, lốp đa năng, lốp đi trên bùn và tuyết, lốp sử dụng đặc biệt, lốp dự phòng sử dụng tạm thời.

1.3.1.3. Cấu trúc lốp: lốp có lớp mành chéo hoặc nghiêng, lớp mành chéo có đai, lốp có mành hướng tâm, lốp gia cường, lốp tự đỡ (Run Flat tyre)).

1.3.1.4. Cấp tốc độ.

1.3.1.5. Chỉ số khả năng chịu tải.

1.3.1.6. Mặt cắt ngang của lốp.

1.3.2. Cấu trúc lốp: bao gồm các loại cấu trúc sau (Hình 1)

1.3.2.1. Lớp mành chéo hoặc nghiêng: Dạng cấu trúc lốp, trong đó những sợi mành kéo dài tới mép lốp và tạo thành các góc so le hầu như nhỏ hơn 900 so với đường tâm của hoa lốp.

1.3.2.2. Chéo có đai: Dạng cấu trúc lốp kiểu lớp mành chéo hoặc nghiêng, trong đó xương lốp được giới hạn bởi một đai gồm hai hoặc nhiều lớp vật liệu sợi mành không dãn, đặt thành các góc so le và sát với nhau trong xương lốp.

1.3.2.3. Lớp mành hướng tâm: Dạng cấu trúc lốp, trong đó những sợi mành kéo dài tới mép lốp và làm thành một góc 900 so với đường tâm của hoa lốp, xương lốp được giữ ổn định chủ yếu bằng một đai bao quanh không dãn.

1.3.2.4. Gia cường: Dạng cấu trúc lốp, trong đó xương lốp có độ bền lớn hơn xương lốp của lốp thông thường tương ứng.

1.3.2.5. Lốp tự đỡ (“Run flat tyre" hoặc "Self supporting tyre") là loại lốp được đưa vào một giải pháp kỹ thuật nào đó (chẳng hạn như gia cường thành bên của lốp...) để cho phép lốp hơi khi lắp với vành phù hợp và không có bộ phận bơm lốp đi kèm, có thể đảm bảo tính năng cơ bản của lốp cho xe chạy được ở tốc độ tối thiểu 80 km/h và quãng đường 80 km khi áp suất hơi của lốp nhỏ hơn 70 kPa (“Flat tyre running mode”).
1.3.3. Mép lốp (Tanh lốp): Bộ phận của lốp có hình dáng và cấu trúc sao cho lắp vừa với vành và giữ được lốp với vành khi lắp.
1.3.4. Sợi mành: Những sợi dây tạo nên cấu trúc lớp mành trong lốp.
1.3.5. Lớp mành: Một lớp những sợi mành song song được phủ cao su.
1.3.6. Xương lốp: Bộ phận của lốp chịu tải khi lốp được bơm căng nhưng không phải là hoa lốp và các thành bên bằng cao su (là tổ hợp của các lớp mành của lốp).
1.3.7. Hoa lốp: Bộ phận của lốp tiếp xúc với mặt đường, bảo vệ xương lốp tránh khỏi những hư hỏng cơ học và góp phần vào sự bám của lốp với mặt đường.
1.3.8. Thành bên: Bộ phận nằm hai bên cạnh của lốp giữa hoa lốp và diện tích thiết kế để gờ vành bao trùm lên (Tanh lốp).
1.3.9. Đường rãnh trên hoa lốp: Rãnh giữa các gân hoặc các gờ liền kề của hoa lốp.
1.3.10. Đường rãnh chính: Các rãnh rộng ở trung tâm của hoa lốp.
1.3.11. Chiều rộng mặt cắt ngang S: Khoảng cách theo đường thẳng giữa phần bên ngoài của các thành bên của lốp đã được bơm, không bao gồm các phần nhô do sự ghi nhãn, các dải, sọc trang trí hoặc bảo vệ.
1.3.12. Chiều rộng toàn bộ: Khoảng cách theo đường thẳng giữa phần bên ngoài của các thành bên của lốp đã được bơm căng, bao gồm các dải hoặc sọc trang trí, bảo vệ hoặc nhãn in nổi trên lốp; trong trường hợp lốp có hoa lốp rộng hơn chiều rộng mặt cắt ngang, chiều rộng toàn bộ lốp tương ứng với chiều rộng hoa lốp.
1.3.13. Chiều cao mặt cắt ngang H: Khoảng cách bằng một nửa của hiệu số giữa đường kính ngoài của lốp và đường kính danh nghĩa của vành.
1.3.14. Tỷ lệ mặt cắt danh nghĩa Ra: Trị số bằng một trăm lần thương số của phép chia chiều cao mặt cắt ngang (H) cho chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang (S1), cả hai kích thước đều được đo theo cùng đơn vị.
1.3.15. Đường kính ngoài D: Đường kính toàn bộ của lốp mới đã được bơm hơi tới áp suất do nhà sản xuất quy định.
1.3.16. Ký hiệu kích cỡ lốp: tối thiểu bao gồm các thông số sau:
1.3.16.1. Chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang (S1) được thể hiện bằng mm trừ trường hợp các loại lốp có ký hiệu kích thước được nêu rõ trong cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này.
1.3.16.2. Tỷ lệ mặt cắt danh nghĩa (Ra), trừ một số loại lốp có ký hiệu cỡ lốp được nêu trong cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này.
1.3.16.3. Đường kính danh nghĩa của vành được sử dụng để lắp lốp, ký hiệu là (d), được thể hiện cả bằng mã số (số dưới 100) và bằng milimét (số trên 100).
Ví dụ về cách đọc kích cỡ lốp: lốp có ký hiệu kích cỡ là 205/75R17 thì:
S1 = 205 mm;
Ra = 75 (chiều cao mặt cắt lốp bằng 75% chiều rộng danh nghĩa của lốp);
R là ký hiệu lốp Radial;
17 là mã số đường kính của vành được sử dụng để lắp lốp
Ký hiệu "d" là đường kính danh nghĩa của vành, tính bằng mm, tương ứng với mã số nêu trong Bảng 1.
[image: image1.png]



Hình 1. Mặt cắt ngang của lốp
 
Bảng 1. Mã số của d
	Mã số
	Đường kính danh nghĩa của vành "d"

	8
	203

	9
	229

	10
	254

	11
	279

	12
	305

	13
	330

	14
	356

	15
	381

	16
	406

	17
	432

	18
	457

	19
	483

	20
	508

	21
	533

	22
	559

	23
	584

	24
	610

	25
	635

	14.5
	368

	16.5
	419

	17.5
	445

	19.5
	495

	20.5
	521

	22.5
	572

	24.5
	622


1.3.17. Đường kính danh nghĩa của vành (d): Đường kính của vành dùng để thiết kế lốp lắp trên đó.

1.3.18. Vành: Bộ phận đỡ cụm lốp và săm hoặc lốp không săm và mép lốp tỳ trên đó.

1.3.19. Vành lý thuyết (vành tiêu chuẩn được sử dụng để lắp lốp): Vành có chiều rộng danh nghĩa bằng X lần chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang lốp. Giá trị X do nhà sản xuất lốp quy định.

1.3.20. Vành đo: Vành mà trên đó lốp được lắp để thực hiện các phép đo kích thước.

1.3.21. Vành thử: Vành mà trên đó lốp được lắp để thử.

1.3.22. Bong tróc: Sự tách rời của các mảnh cao su khỏi hoa lốp.

1.3.23. Bong sợi mành: Sự tách rời của các sợi mành khỏi lớp phủ cao su của chúng.

1.3.24. Bong lớp mành: Sự tách của các lớp mành liền kề nhau.

1.3.25. Bong hoa lốp: Sự tách rời hoa lốp khỏi xương lốp.

1.3.26. Chỉ số khả năng chịu tải: Trị số tương ứng với tải trọng lớn nhất mà một lốp có thể chịu được ở tốc độ tương ứng với cấp tốc độ theo các điều kiện vận hành do nhà sản xuất lốp quy định. Chỉ số khả năng chịu tải và tải trọng tương ứng được nêu trong Phụ lục A của Quy chuẩn này.

1.3.27. Bảng khả năng chịu tải của lốp ở các tốc độ khác nhau: Bảng trong Phụ lục D, nêu rõ khả năng chịu tải khác nhau của một lốp khi sử dụng ở các tốc độ không tương ứng với chỉ số của cấp tốc độ danh nghĩa, bằng cách tham khảo khả năng chịu tải của lốp ở tốc độ định mức.

1.3.28. Cấp tốc độ: Tốc độ lớn nhất mà lốp có thể chịu được. Cấp tốc độ được biểu thị bằng các ký hiệu quy định trong Bảng 2.

Bảng 2. Ký hiệu các cấp tốc độ
	Ký hiệu cấp tốc độ
	Tốc độ tương ứng (km/h)

	C
	60

	D
	65

	E
	70

	F
	80

	G
	90

	J
	100

	K
	110

	L
	120

	M
	130

	N
	140

	P
	150

	Q
	160

	R
	170

	S
	180

	T
	190

	U
	200

	H
	210

	V
	240

	W
	270

	Y
	300


1.3.29. Lốp thông thường: Lốp được thiết kế chủ yếu để sử dụng trên đường thông thường.

1.3.30. Lốp đi trên tuyết: Lốp có hoa lốp và cấu trúc được thiết kế chủ yếu nhằm đảm bảo hiệu quả làm việc tốt hơn loại lốp thông thường trong điều kiện bùn, tuyết non hoặc tuyết tan. Kiểu hoa lốp của lốp đi trên tuyết thường bao gồm các đường rãnh (gân) và/hoặc các khối đặc cách nhau rộng hơn loại lốp thông thường. Loại lốp này thường được ký hiệu là “M+S” hoặc “M.S” hoặc “M&S”.

1.3.31. Lốp đa năng "MST": Là loại lốp thích hợp với điều kiện đường thông thường và trên địa hình đặc biệt không thành đường.

1.3.32. Lốp sử dụng đặc biệt: Là loại lốp sử dụng trên địa hình đặc biệt không thành đường. Loại lốp này thường được ký hiệu là "ET" hoặc "ML" hoặc "MPT".

1.3.33. Lốp dự phòng sử dụng tạm thời: Lốp khác so với lốp thông thường được lắp trên xe và chỉ sử dụng tạm thời trong thời gian ngắn với những điều kiện lái đặc biệt.

1.3.34. Lốp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu T: Là một loại lốp dự phòng sử dụng tạm thời có áp suất danh định cao hơn của lốp tiêu chuẩn sử dụng cho cùng loại xe.

1.3.35. Lốp gia cường: Là loại lốp có cấu trúc để chịu tải lớn hơn so với lốp tiêu chuẩn tương ứng.

1.3.36. Mức chịu tải lớn nhất: Tải trọng lớn nhất mà lốp có thể chịu được:

1.3.36.1. Với các tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 210 km/h, mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp.

1.3.36.2. Với các tốc độ lớn hơn 210 km/h, nhưng không quá 240 km/h (đối với những lốp có ký hiệu cấp tốc độ V), mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp như nêu trong trong Bảng 3 dưới đây, có tính đến khả năng tốc độ của xe mà lốp được lắp vào.

Bảng 3. Tỷ lệ phần trăm tải so với mức tải lớn nhất ở các tốc độ xe từ 215 km/h đến 240 km/h
	Tốc độ lớn nhất (km/h)
	Mức chịu tải lớn nhất (%)

	215
	98,5

	220
	97,0

	225
	95,5

	230
	94,0

	235
	92,5

	240
	91,0


Đối với các tốc độ trung gian, được phép nội suy tuyến tính mức chịu tải lớn nhất.

1.3.36.3. Với các tốc độ lớn hơn 240 km/h, nhưng không quá 270 km/h (đối với những lốp có ký hiệu cấp tốc độ W), mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp như nêu trong trong Bảng 4 dưới đây, có tính đến khả năng tốc độ của xe mà lốp được lắp vào.

Bảng 4. Tỷ lệ phần trăm tải so với mức tải lớn nhất ở các tốc độ xe từ 240 km/h đến 270 km/h
	Tốc độ lớn nhất (km/h)
	Mức chịu tải lớn nhất (%)


	240
	100,0

	250
	95,0

	260
	90,0

	270
	85,0


Đối với các tốc độ trung gian, được phép nội suy tuyến tính mức chịu tải lớn nhất.

1.3.36.4. Với các tốc độ lớn hơn 270 km/h (đối với những lốp có ký hiệu cấp tốc độ Y), mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp như nêu trong trong Bảng 5 dưới đây, có tính đến khả năng tốc độ của xe mà lốp được lắp vào.

Bảng 5. Tỷ lệ phần trăm tải so với mức tải lớn nhất ở các tốc độ xe từ 270 km/h đến 300 km/h
	Tốc độ lớn nhất (km/h)
	Mức chịu tải lớn nhất (%)

	270
	100,0

	280
	95,0

	290
	90,0

	300
	85,0


Đối với các tốc độ trên 300 km/h, mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá giá trị tải trọng tương ứng với cấp tốc độ do nhà sản xuất quy định. Đối với các tốc độ tức thời giữa 300 km/h và tốc độ lớn nhất được nhà sản xuất cho phép, được phép nội suy tuyến tính mức chịu tải lớn nhất.
1.3.37. Bong mép lốp: Sự tách rời giữa các thành phần tại khu vực mép lốp.
1.3.38. Bong lớp đai: Sự tách rời cao su giữa các lớp đai hoặc giữa đai với lớp sợi mành.
1.3.39. Dập nứt: Sự dập nứt cao su ở hoa lốp, thành bên lốp hoặc bên trong lốp đến lớp mành.
1.3.40. Bong tầng cao su trong: Sự tách rời lớp cao su trong khỏi lớp mành.
1.3.41. Hở mối nối: Sự hở mối nối ở mặt lốp, thành bên lốp và lớp cao su trong đến lớp mành.
1.3.42. Bong thành bên: Sự tách rời cao su khỏi lớp mành tại thành bên lốp.
1.3.43. Tốc độ trống thử: Tốc độ tại mặt ngoài của trống thép sử dụng để thử lốp.
1.3.44. Tốc độ lốp: Tốc độ tại điểm tiếp xúc giữa lốp và trống thử.
1.3.45. Tốc độ lớn nhất: Là tốc độ tương ứng với ký hiệu cấp tốc độ trên lốp hoặc tốc độ lớn nhất của lốp do nhà sản xuất quy định.
1.3.46. Trống thử: Trống làm bằng thép, đường kính 1,7 m ± 1% hoặc 2,0 m ± 1%, có bề mặt nhẵn và chiều rộng lớn hơn chiều rộng toàn bộ lốp thử. Trống thử sẽ tạo ra tốc độ cần thiết để thử nghiệm.
1.3.47. Bộ phận gia tải lên lốp: Là hệ thống thủy lực có cơ cấu tạo ra tải trọng tĩnh hoặc hệ thống tương đương, với độ chính xác ± 1,5% của toàn bộ thang đo và tốc độ có độ chính xác ± 3% của toàn bộ thang đo.
1.3.48. Dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp: Những dấu lồi bên trong rãnh hoa lốp, được thiết kế để chỉ báo độ mòn của mặt hoa lốp khi quan sát bằng mắt thường.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
Lốp phải được kiểm tra, thử nghiệm và đáp ứng các quy định tại 2.1, 2.2, 2.3 dưới đây:
2.1. Quy định kỹ thuật chung
2.1.1. Ký hiệu của lốp
Lốp phải được ghi ký hiệu trên cả hai thành bên của lốp trong trường hợp lốp đối xứng và trên thành ngoài của lốp trong trường hợp lốp không đối xứng. Các nội dung cần ghi:
2.1.1.1. Tên nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu thương mại.
2.1.1.2. Ký hiệu kích cỡ lốp theo 1.3.16 của Quy chuẩn này.
2.1.1.3. Biểu thị cấu trúc lốp được ghi trên ký hiệu kích cỡ lốp như sau:
- Lốp có mành chéo (nghiêng) biểu thị bằng dấu nối “-“, hoặc ghi chữ “D” trước ký hiệu đường kính vành.
- Lốp có mành hướng tâm ghi chữ “R” phía trước ký hiệu đường kính vành, và có thể ghi từ “RADIAL”. Những lốp này nếu có chỉ số tốc độ lớn hơn 240 km/h thì chữ “R” có thể được thay thế bằng chữ “ZR”.
2.1.1.4. Ký hiệu cấp tốc độ.
2.1.1.5. Chỉ số khả năng chịu tải của lốp.
2.1.1.6. Ký hiệu là “M+S” hoặc “M.S” hoặc “M&S” đối với lốp đi trên tuyết.
2.1.1.7. Ký hiệu là “REINFORCED” hoặc “EXTRA LOAD” đối với lốp gia cường.
2.1.1.8. Ký hiệu là “ET” hoặc “ML” hoặc “MPT” đối với lốp loại đặc biêt.
2.1.1.9. Ký hiệu là “TUBELESS” đối với lốp không săm.
2.1.1.10. Thời gian sản xuất ghi dưới dạng nhóm gồm 04 chữ số; hai chữ số đầu thể hiện lốp được sản xuất ở tuần thứ bao nhiêu trong năm và hai chữ số sau thể hiện năm sản xuất.
2.1.1.11. Chỉ số áp suất của lốp: phải được ghi trên thành bên của lốp, trường hợp lốp ô tô con không ghi chỉ số áp suất trên thành bên của lốp thì có thể sử dụng chỉ số áp suất do nhà sản xuất đăng ký, mối quan hệ giữa chỉ số áp suất lốp và các đơn vị của áp suất lốp được quy định trong Phụ lục B.
2.1.1.12. Lốp dự phòng sử dụng tạm thời phải có dòng chữ “TEMPORARY USE ONLY” bằng chữ in hoa với chiều cao ít nhất 12,7 mm. Hơn nữa, đối với lốp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu “T”, phải có thêm dòng chữ “INFLATE TO 420 kPa (60 psi)”, các chữ cái in hoa phải có chiều cao ít nhất 12,7 mm.
2.1.1.13. Lốp tự đỡ phải có ký hiệu như hình dưới đây, với chiều cao h tối thiểu là 12 mm.
[image: image2.png]



2.1.2. Dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp
Lốp phải có ít nhất 6 hàng ngang các dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp ở khoảng cách xấp xỉ đều nhau và được đặt trong rãnh chính của hoa lốp, dọc theo chu vi lốp. Các dấu chỉ báo này phải dễ nhận biết và không nhầm lẫn với các chi tiết khác trên bề mặt lốp.
Tuy nhiên, đối với lốp sử dụng vành có đường kính danh nghĩa là 12 hoặc nhỏ hơn, có thể chỉ bố trí 4 hàng ngang các dấu chỉ báo.
Khi các rãnh hoa lốp không sâu hơn 1,6 mm, các dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp phải chỉ báo độ mòn với sai lệch +0,60 mm/-0,0 mm.
Chiều cao dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp được xác định bằng cách đo độ chêch lệch về chiều sâu từ bề mặt hoa lốp tới đỉnh của dấu chỉ báo mòn và tới đáy của rãnh hoa lốp, gần với chỗ dốc ở chân của dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp.
2.2 Quy định về kích thước của lốp
Các kích thước của lốp phải phù hợp với tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất và ghi trên lốp.
2.2.1. Chiều rộng mặt cắt ngang của lốp
2.2.1.1. Xác định chiều rộng mặt cắt ngang theo công thức sau:
S = S1 + K (A - A1)             (1)

trong đó:

- S: là chiều rộng mặt cắt ngang tính bằng milimét và được đo khi lốp lắp trên vành đo;
- S1: là chiều rộng danh nghĩa mặt cắt ngang tính bằng milimét được chỉ ra ở thành bên của lốp trong ký hiệu lốp đã quy định;
- A: là chiều rộng (tính bằng milimét) của vành đo, do nhà sản xuất quy định;
- A1: là chiều rộng tính bằng milimét của vành lý thuyết. A1 bằng S1 nhân với hệ số X do nhà sản xuất quy định;
- K: là hệ số bằng 0,4.
Đối với các loại lốp có ký hiệu kích cỡ ghi trong cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này, độ rộng mặt cắt S sẽ là các giá trị tương ứng nêu trong bảng.
2.2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật chiều rộng mặt cắt ngang của lốp:
Chiều rộng toàn bộ của lốp có thể nhỏ hơn chiều rộng mặt cắt ngang S được xác định theo 2.2.1.1.
Chiều rộng toàn bộ của lốp có thể lớn hơn chiều rộng mặt cắt ngang S theo phần trăm sau đây:
a) Đối với ô tô con và rơ moóc kéo theo ô tô con:
- Lốp có lớp mành chéo: 6%;
- Lốp có lớp mành hướng tâm: 4%.
- Ngoài ra, nếu lốp có băng bảo vệ đặc biệt, giá trị sai lệch có thể lớn hơn 8 (mm).
b) Đối với các loại ô tô khác và rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo các loại ô tô này:
- Lốp có lớp mành chéo: 8%;
- Lốp có lớp mành hướng tâm: 4%.
- Ngoài ra, đối với các loại lốp có chiều rộng mặt cắt lớn hơn 305 mm và dự định dùng lốp kép thì giá trị lớn hơn này là:
+ Lốp có lớp mành chéo: 4%;
+ Lốp có lớp mành hướng tâm: 2%.
2.2.2. Đường kính ngoài của lốp
2.2.2.1. Xác định đường kính ngoài của lốp theo công thức sau: D = d + 2H (2)
trong đó:
- D: là đường kính ngoài tính bằng milimét;
- d: là ký hiệu đường kính danh nghĩa của vành tính bằng milimét;
- H: là chiều cao mặt cắt ngang tính bằng milimét và bằng S1 x 0,01 Ra.                (3)
trong đó:
+ S1: là chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang tính bằng milimét;
+ Ra: là tỷ lệ mặt cắt danh nghĩa.
Đối với loại lốp mà ký hiệu kích cỡ được nêu trong cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này, đường kính ngoài sẽ là các giá trị tương ứng nêu trong bảng.
2.2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật đường kính ngoài của lốp:
Đường kính ngoài của lốp không được vượt ra ngoài các giá trị Dmin và Dmax xác định theo các công thức sau:
Dmin = d + (2H x a)              (4)

Dmax = d + (2H x b)             (5)

Trong đó:

a) Đối với những cỡ lốp được liệt kê trong Phụ lục E:

H = 0,5 (D - d)                      (6)

b) Đối với những cỡ lốp khác, không được liệt kê trong Phụ lục E:

“H” và “d” được xác định trong mục 2.2.2.1

c) Các hệ số a và b tương ứng:

- Hệ số a = 0,97

- Hệ số b, được xác định trong Bảng 6:

Bảng 6. Hệ số b
	Loại lốp
	Sợi mành hướng
	Sợi mành chéo

	Lốp thường
	1,04
	Ô tô con và rơ moóc kéo theo ô tô con
	Ô tô khác và rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo các loại ô tô này

	
	
	1,08
	1,07

	Lốp đặc biệt
	1,06
	1,09


d) Đối với lốp đi trên tuyết, đường kính ngoài (Dmax) có thể lớn hơn 1% so với giá trị được tính toán như trên.

2.2.3. Quy trình đo kích thước lốp
2.2.3.1. Lốp được lắp trên vành thử do nhà sản xuất quy định theo 3.2.1.12 của Quy chuẩn này và được bơm hơi tới áp suất quy định như sau:

a) Đối với ô tô con và rơ moóc kéo theo ô tô con:

- Bơm hơi tới áp suất 300 đến 350 kPa.

- Áp suất được điều chỉnh như sau:

+ Lốp chéo có đai tiêu chuẩn: đến 170 kPa.

+ Lốp có lớp mành chéo (nghiêng): theo Bảng 7.

Bảng 7. Áp suất điều chỉnh
	Số lớp mành
	Áp suất

	
	Cấp tốc

	
	L,M,N
	P,Q,R,S
	T,U,H,V

	4
	170
	200
	-

	6
	210
	240
	260

	8
	250
	280
	300


+ Lốp hướng tâm tiêu chuẩn: đến 180 kPa.

+ Lốp gia cường: đến 230 kPa.

+ Lốp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu T: đến 420 kPa.

b) Đối với các loại ô tô khác và rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo các ô tô này:

- Bơm và điều chỉnh áp suất tới giá trị do nhà sản xuất quy định theo 3.2.1.13.

2.2.3.2. Lốp đã lắp trên vành được giữ ở nhiệt độ của phòng thử trong thời gian ít nhất là 24 giờ.

2.2.3.3. Chiều rộng toàn bộ lốp được đo bằng thước cặp tại 6 điểm có khoảng cách bằng nhau, có tính đến độ dày của sọc hay dải bảo vệ. Số đo cao nhất là chiều rộng toàn bộ lốp.

2.2.3.4. Đường kính ngoài được xác định bằng cách đo chu vi lớn nhất và chia cho số π (3,1416).

2.3. Quy định về kiểm tra tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền của lốp
2.3.1. Lốp phải được kiểm tra tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền theo quy trình nêu trong Phụ lục C của Quy chuẩn này.

2.3.2. Lốp sau khi đã được kiểm tra tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền nếu không thấy có biểu hiện bong hoa lốp, bong lớp mành, bong sợi mành, bong tróc, đứt sợi mành thì được coi là đạt yêu cầu.

2.3.3. 6 giờ sau khi kiểm tra tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền đường kính ngoài của lốp đo được không được chênh lệch quá ± 3,5% so với đường kính ngoài của lốp đo được trước khi thử.

3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm
Lốp sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới phải được kiểm tra, thử nghiệm theo Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp xe cơ giới và Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới. Trong trường hợp các văn bản, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử
Khi có nhu cầu thử nghiệm, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu lốp phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2.
3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ phải thể hiện được các nội dung dưới đây:

3.2.1.1. Tên hoặc nhãn hiệu thương mại;

3.2.1.2. Ký hiệu kích cỡ lốp như quy định ở 1.3.16 của Quy chuẩn này;

3.2.1.3. Loại sử dụng (thông thường, đặc biệt, đi trên tuyết, hay lốp dự phòng sử dụng tạm thời);

3.2.1.4. Cấu trúc: lớp mành chéo hoặc nghiêng (số lớp), chéo có đai, hướng tâm;

3.2.1.5. Cấp tốc độ;

3.2.1.6. Chỉ số khả năng chịu tải của lốp;

3.2.1.7. Chỉ số áp suất lốp;

3.2.1.8. Lốp là loại có sử dụng hoặc không sử dụng săm;

3.2.1.9. Lốp "tiêu chuẩn", "gia cường"

3.2.1.10. Các kích thước danh nghĩa chính của lốp: chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang, đường kính danh nghĩa của lốp.

3.2.1.11. Vành sử dụng để lắp lốp (kích cỡ vành, đường kính danh nghĩa, chiều rộng danh nghĩa của vành);

3.2.1.12. Vành thử;

3.2.1.13. Áp suất thử và áp suất đo;

3.2.1.14. Hệ số X được nêu tại 1.3.19;

3.2.1.15. Bản vẽ hoặc ảnh chụp mẫu hoa lốp: Bản vẽ lốp đã lắp vào vành có kích cỡ tương ứng và được bơm hơi tới áp suất quy định.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử
Số mẫu thử là 02 mẫu cho mỗi kiểu loại lốp cần thử nghiệm (đã được lắp đầy đủ cả vành, săm (nếu là lốp có sử dụng săm)).

3.3. Báo cáo thử nghiệm
Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm kiểm tra, thử nghiệm và lập báo cáo kết quả thử nghiệm cho từng kiểu loại lốp quy định trong Quy chuẩn này.

3.4. Các kiểu loại sản phẩm đã được kiểm tra, thử nghiệm thỏa mãn các quy định và có hồ sơ đăng ký phù hợp với Quy chuẩn này sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định hiện hành.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Lộ trình thực hiện:

- Áp dụng ngay khi Quy chuẩn này có hiệu lực;

- Đối với những kiểu loại lốp đã được thử nghiệm và chứng nhận theo QCVN 34:2011/BGTVT thì không phải thử nghiệm và chứng nhận lại.

4.2. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chuẩn này trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với lốp hơi dùng cho ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

 

Phụ lục A
Chỉ số khả năng chịu tải/tải trọng tương ứng
Li - Chỉ số khả năng chịu tải                      kg - Tải trọng tương ứng (kg)

	Li
	kg
	Li
	kg
	Li
	kg
	Li
	kg

	0
	45
	31
	109
	62
	265
	93
	650

	1
	46.2
	32
	112
	63
	272
	94
	670

	2
	47.5
	33
	115
	64
	280
	95
	690

	3
	48.7
	34
	118
	65
	290
	96
	710

	4
	50
	35
	121
	66
	300
	97
	730

	5
	51.5
	36
	125
	67
	307
	98
	750

	6
	53
	37
	128
	68
	315
	99
	775

	7
	54.5
	38
	132
	69
	325
	100
	800

	8
	56
	39
	136
	70
	335
	101
	825

	9
	58
	40
	140
	71
	345
	102
	850

	10
	60
	41
	145
	72
	355
	103
	875

	11
	61.5
	42
	150
	73
	365
	104
	900

	12
	63
	43
	155
	74
	375
	105
	925

	13
	65
	44
	160
	75
	387
	106
	950

	14
	67
	45
	165
	76
	400
	107
	975

	15
	69
	46
	170
	77
	412
	108
	1,000

	16
	71
	47
	175
	78
	425
	109
	1,030

	17
	73
	48
	180
	79
	437
	110
	1,060

	18
	75
	49
	185
	80
	450
	111
	1,090

	19
	77.5
	50
	190
	81
	462
	112
	1,120

	20
	80
	51
	195
	82
	475
	113
	1,150

	21
	82.5
	52
	200
	83
	487
	114
	1,180

	22
	85
	53
	206
	84
	500
	115
	1,215

	23
	87.5
	54
	212
	85
	515
	116
	1,250

	24
	90
	55
	218
	86
	530
	117
	1,285

	25
	92.5
	56
	224
	87
	545
	118
	1,320

	26
	95
	57
	230
	88
	560
	119
	1,360

	27
	97.5
	58
	236
	89
	580
	120
	1,400

	28
	100
	59
	243
	90
	600
	121
	1450

	29
	103
	60
	250
	91
	615
	122
	1500

	30
	106
	61
	257
	92
	630
	123
	1550

	124
	1600
	144
	2800
	164
	5000
	184
	9000

	125
	1650
	145
	2900
	165
	5150
	185
	9250

	126
	1700
	146
	3000
	166
	5300
	186
	9500

	127
	1750
	147
	3075
	167
	5450
	187
	9750

	128
	1800
	148
	3150
	168
	5600
	188
	10000

	129
	1850
	149
	3250
	169
	5800
	189
	10300

	130
	1900
	150
	3350
	170
	6000
	190
	10600

	131
	1950
	151
	3450
	171
	6150
	191
	10900

	132
	2000
	152
	3550
	172
	6300
	192
	11200

	133
	2060
	153
	3650
	173
	6500
	193
	11500

	134
	2120
	154
	3750
	174
	6700
	194
	11800

	135
	2180
	155
	3875
	175
	6900
	195
	12150

	136
	2240
	156
	4000
	176
	7100
	196
	12500

	137
	2300
	157
	4125
	177
	7300
	197
	12850

	138
	2360
	158
	4250
	178
	7500
	198
	13200

	139
	2430
	159
	4375
	179
	7750
	199
	13600

	140
	2500
	160
	4500
	180
	8000
	200
	14000

	141
	2575
	161
	4625
	181
	8250
	 
	 

	142
	2650
	162
	4750
	182
	8500
	 
	 

	143
	2725
	163
	4875
	183
	8750
	 
	 


 
Phụ lục B
Chỉ số áp suất lốp và các đơn vị của áp suất
	Chỉ số áp suất

Chỉ số áp suất ("PSi")
	bar

bar
	kPa

kPa

	20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150
	1.4

1.7

2.1

2.4

2.8

3.1

3.4

3.8

4.1

4.5

4.8

5.2

5.5

5.9

6.2

6.6

6.9

7.2

7.6

7.9

8.3

8.6

9.0

9.3

9.7

10.0

10.3
	140

170

210

240

280

310

340

380

410

450

480

520

550

590

620

660

690

720

760

790

830

860

900

930

970

1000

1030


 
Phụ lục C
Quy trình kiểm tra tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền
1. Chuẩn bị lốp
1.1. Lắp một lốp mới vào vành thử do nhà sản xuất quy định theo 3.2.1.12 của Quy chuẩn này.

1.2. Bơm căng lốp tới áp suất thích hợp được quy định như sau:

1.2.1. Đối với ô tô con và rơ moóc kéo theo ô tô con, áp suất được quy định trong Bảng 1 của Phụ lục này.

Bảng 1. Kiểm tra áp suất được bơm hơi (kPa)
	Cấp tốc độ
	Lốp lớp mành chéo (nghiêng)
	Lốp hướng tâm
	Lốp chéo có đai

	
	Số lớp mành
	Tiêu chuẩn
	Gia cường
	Tiêu chuẩn

	
	4
	6
	8
	
	
	

	L,M,N
	230
	270
	300
	240
	280
	-

	P,Q,R,S
	260
	300
	330
	260
	300
	260

	T,U,H
	280
	320
	350
	280
	320
	280

	V
	300
	340
	370
	300
	340
	-

	W
	-
	-
	-
	320
	360
	-

	Y
	-
	-
	- -
	320
	360
	-


- Lốp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu T: đến 420 kPa.

1.2.2. Đối với các loại ô tô khác và rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo các ô tô này:

- Bơm tới giá trị áp suất do nhà sản xuất quy định theo 3.2.1.13 của Quy chuẩn này.

1.3. Để cụm lốp và bánh xe ở nhiệt độ phòng thử không ít hơn 03 giờ.

1.4. Điều chỉnh lại áp suất lốp đến giá trị quy định trong 1.2.1 và 1.2.2 của Phụ lục này.

1.5. Nhà sản xuất có thể yêu cầu về việc sử dụng áp suất bơm để kiểm tra khác với các áp suất được nêu trong phần 1.2 của Phụ lục này. Trong trường hợp đó, lốp sẽ được bơm tới áp suất nhà sản xuất yêu cầu.

2. Tiến hành thử
2.1. Đối với ô tô con, rơ moóc kéo theo ô tô con, lốp dự phòng sử dụng tạm thời:

2.1.1. Lắp cụm lốp/bánh xe trên trục kiểm tra và ấn cụm này vào mặt ngoài của một trống kiểm tra có đường kính 1,70 m ± 1% hoặc 2,0 m ± 1%.

2.1.2. Đặt lên trục kiểm tra một tải trọng bằng 80% của:

- Mức tải trọng lớn nhất tương ứng với chỉ số chịu tải của lốp có ký hiệu cấp tốc độ từ L đến H.

- Mức tải trọng lớn nhất tương ứng với tốc độ lớn nhất 240 km/h đối với các lốp có ký hiệu cấp tốc độ "V" (xem 1.3.36.2 của Quy chuẩn này).

- Mức tải trọng lớn nhất tương ứng với tốc độ lớn nhất 270 km/h đối với các lốp có ký hiệu cấp tốc độ "W" (xem 1.3.36.3 của Quy chuẩn này).

- Mức tải trọng lớn nhất tương ứng với tốc độ lớn nhất 300 km/h đối với các lốp có ký hiệu cấp tốc độ "Y" (xem 1.3.36.4 của Quy chuẩn này).

2.1.3. Không được điều chỉnh áp suất lốp trong quá trình thử và tải trọng thử phải được giữ nguyên không đổi.

2.1.4. Trong quá trình thử, nhiệt độ trong phòng thử phải được duy trì vào khoảng giữa 200C và 300C hoặc ở nhiệt độ cao hơn nếu nhà sản xuất đồng ý.

2.1.5. Phép thử phải được thực hiện liên tục, không gián đoạn và theo các bước sau:

- Thử trong 10 phút để từ tốc độ là 0 đến tốc độ thử ban đầu.

- Tốc độ thử ban đầu:

+ nhỏ hơn tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp 30 km/h nếu sử dụng trống thử có đường kính 2,0 m,

+ nhỏ hơn tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp 40 km/h nếu sử dụng trống thử có đường kính 1,7 m.

- Bước tốc độ: 10 km/h.

- Thời gian thử ở mỗi bước: 10 phút (trừ bước cuối).

- Thời gian thử ở bước cuối 20 phút.

- Tổng thời gian thử: 1 giờ.

- Tốc độ thử lớn nhất:

+ là tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp nếu sử dụng trống có đường kính 2,0 m để thử;

+ là tốc độ ít hơn tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp 10 km/h nếu sử dụng trống có đường kính 1,7 m để thử.

Tuy nhiên, khoảng thời gian thử là 20 phút ở bước tốc độ cuối cùng đối với lốp có tốc độ lớn nhất bằng 300 km/h (ký hiệu là Y).

2.2. Đối với các loại ô tô khác và rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo các ô tô này:

2.2.1. Lắp cụm lốp/bánh xe trên trục thử và ấn cụm này vào mặt ngoài của một trống thử có đường kính 1,70 m ± 1% hoặc 2,0 m ± 1%.

2.2.2. Tiến hành thử theo quy trình dưới đây. Trong trường hợp lốp có chỉ số khả năng chịu tải dùng cho cả trường hợp dùng lốp đơn và lốp kép thì chỉ cần kết quả thử tải với lốp đơn làm cơ sở.

2.2.2.1. Trong trường hợp lốp có cấp tốc độ Q và cao hơn, quy trình thử được quy định ở mục 3. của Phụ lục này.

2.2.2.2. Với các loại lốp khác thì được thử độ bền theo quy trình ở mục 4. của Phụ lục này.

2.2.3. Không được điều chỉnh áp suất lốp trong quá trình thử và tải trọng thử phải được giữ nguyên không đổi.

2.2.4. Trong quá trình thử, nhiệt độ trong phòng thử phải được duy trì vào khoảng giữa 200C và 300C hoặc ở nhiệt độ cao hơn nếu nhà sản xuất đồng ý.

2.2.5. Phép thử phải được thực hiện liên tục, không gián đoạn.

3. Quy trình thử tải trọng/tốc độ áp dụng với các loại lốp có cấp tốc độ Q và cao hơn, có chỉ số khả năng chịu tải như sau:
+ Tất cả các loại lốp có chỉ số khả năng chịu tải đơn 121 hoặc nhỏ hơn.

+ Lốp có chỉ số khả năng chịu tải đơn 122 và lớn hơn và có bổ sung dấu "C", hoặc "LT" trong ký hiệu lốp.

- Đặt lên trục thử một tải trọng bằng:

+ 90% mức tải tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp khi sử dụng trống thử có đường kính 1,70 m ± 1%.

+ 92% mức tải tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp khi sử dụng trống thử có đường kính 2,0 m ± 1%.

- Tốc độ thử ban đầu: là tốc độ nhỏ hơn 20 km/h so với tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp.

- Thử trong 10 phút để từ tốc độ là 0 đến tốc độ thử ban đầu.

- Thời gian thử ở tốc độ này là 10 phút.

- Tốc độ thử thứ 2: là tốc độ nhỏ hơn 10 km/h so với tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp.

- Thời gian thử ở tốc độ thứ 2 là 10 phút.

- Tốc độ thử lớn nhất: là tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp.

- Thời gian thử ở tốc độ thử lớn nhất là 30 phút.

- Tổng thời gian thử: 1 giờ.

4. Quy trình thử độ bền của lốp quy định trong Bảng 2 của Phụ lục này.
Bảng 2. Quy trình thử độ bền của lốp
	Chỉ số tải
	Cấp tốc độ của lốp
	Tốc độ trống thử
	Tải đặt trên một bánh tính theo phần trăm tải tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải

	
	
	Kiểu hướng tâm vòng/phút
	Kiểu chéo (lớp chéo) vòng/phút
	7 giờ
	16 giờ
	24 giờ

	122 hoặc lớn hơn
	F hoặc nhỏ hơn

G

J

K

L

M
	100

125

150

175

200

225
	100

100

125

150

-

-
	 

 

 

 

 

 

66%
	 

 

 

 

 

 

84%
	 

 

 

 

 

 

101%

	121 hoặc nhỏ hơn
	F hoặc nhỏ hơn

G

J

K
	100

125

150

175
	100

125

150

175
	
	
	

	 
	L

 

 

M

N

P
	200

 

 

250

275

300
	175

 

 

200

-
	70%

 

4 giờ

75%

75%

75%
	88%

 

6 giờ

97%

97%

97%
	106%

 

 

114%

114%

114%


Ghi chú:

(1) Các loại lốp “sử dụng đặc biệt” cần phải thử đến tốc độ tương ứng với 85% của tốc độ được miêu tả ở các loại lốp tương đương.

(2) Các lốp có chỉ số khả năng chịu tải 121 hoặc nhỏ hơn, tốc độ loại N hay P và các lốp có bổ sung dấu "LT" hay “C” trong ký hiệu kích cỡ lốp, phải được thử nghiệm với các quy trình tương tự như quy định trong bảng trên cho lốp xe với chỉ số khả năng chịu tải 121 hoặc nhỏ hơn.

 
Phụ lục D
Sự thay đổi của khả năng chịu tải với tốc độ các loại xe cơ giới có cấu trúc lốp mành hướng tâm và chéo
	Sự thay đổi của khả năng chịu tải (%)

	Tốc độ
(km/h)
	Tất cả các chỉ số khả năng chịu tải
	Chỉ số khả năng chịu tải > 122 1/
	Chỉ số khả năng chịu tải < 121 1/

	
	Ký hiệu cấp tốc độ
	Ký hiệu cấp tốc độ
	Ký hiệu cấp tốc độ

	 
	F
	G
	J
	K
	L
	M
	L
	M
	N
	P2/

	0
	+150
	+150
	+150
	+150
	+150
	+150
	+110
	+110
	+110
	+110

	5
	+110
	+110
	+110
	+110
	+110
	+110
	+90
	+90
	+90
	+90

	10
	+80
	+80
	+80
	+80
	+80
	+80
	+75
	+75
	+75
	+75

	15
	+65
	+65
	+65
	+65
	+65
	+65
	+60
	+60
	+60
	+60

	20
	+50
	+50
	+50
	+50
	+50
	+50
	+50
	+50
	+50
	+50

	25
	+35
	+35
	+35
	+35
	+35
	+35
	+42
	+42
	+42
	+42

	30
	+25
	+25
	+25
	+25
	+25
	+25
	+35
	+35
	+35
	+35

	35
	+19
	+19
	+19
	+19
	+19
	+19
	+29
	+29
	+29
	+29

	40
	+15
	+15
	+15
	+15
	+15
	+15
	+25
	+25
	+25
	+25

	45
	+13
	+13
	+13
	+13
	+13
	+13
	+22
	+22
	+22
	+22

	50
	+12
	+12
	+12
	+12
	+12
	+12
	+20
	+20
	+20
	+20

	55
	+11
	+11
	+11
	+11
	+11
	+11
	+17.5
	+17.5
	+17.5
	+17.5

	60
	+10
	+10
	+10
	+10
	+10
	+10
	+15.0
	+15.0
	+15.0
	+15.0

	65
	+7.5
	+8.5
	+8.5
	+8.5
	+8.5
	+8.5
	+13.5
	+13.5
	+13.5
	+13.5

	70
	+5.0
	+7.0
	+7.0
	+7.0
	+7.0
	+7.0
	+12.5
	+12.5
	+12.5
	+12.5

	75
	+2.5
	+5.5
	+5.5
	+5.5
	+5.5
	+5.5
	+11.0
	+11.0
	+11.0
	+11.0

	80
	0
	+4.0
	+4.0
	+4.0
	+4.0
	+4.0
	+10.0
	+10.0
	+10.0
	+10.0

	85
	-3.0
	+2.0
	+3.0
	+3.0
	+3.0
	+3.0
	+8.5
	+8.5
	+8.5
	+8.5

	90
	-6.0
	0
	+2.0
	+2.0
	+2.0
	+2.0
	+7.5
	+7.5
	+7.5
	+7.5

	95
	-10
	-2.5
	+1.0
	+1.0
	+1.0
	+1.0
	+6.5
	+6.5
	+6.5
	+6.5

	100
	-15
	-5
	0
	0
	0
	0
	+5.0
	+5.0
	+5.0
	+5.0

	105
	 
	-8
	-2
	0
	0
	0
	+3.75
	+3.75
	+3.75
	+3.75

	110
	 
	-13
	-4
	0
	0
	0
	+2.5
	+2.5
	+2.5
	+2.5

	115
	 
	 
	-7
	-3
	0
	0
	+1.25
	+1.25
	+1.25
	+1.25

	120
	 
	 
	-12
	-7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	125
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	-2.5
	0
	0
	0

	130
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	-5.0
	0
	0
	0

	135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7.5
	-2.5
	0
	0

	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-10
	-5
	0
	0

	145
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7.5
	-2.5
	0

	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-10
	+5
	0

	155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7.5
	-2.5

	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-10.0
	-5.0


1/ Chỉ các chỉ số khả năng chịu tải áp dụng đối với hoạt động đơn lẻ.

2/ Không cho phép sự thay đổi tải với các tốc độ trên 160 km/h. Đối với loại tốc độ ký hiệu "Q" và bảng trên, tốc độ tương đương với ký hiệu loại tốc độ (xem mục 1.3.28) xác định tốc độ tối đa cho phép với loại lốp.

 
Phụ lục E
Ký hiệu kích cỡ và các kích thước
Bảng 1. Lốp cấu trúc mành chéo và hướng tâm lắp với vành có gờ côn 50
	Ký hiệu kích cỡ lốp

(+)
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính ngoài lốp D (mm)
	Chiều rộng mặt cắt lốp S (mm)

	
	
	
	Hướng tâm
	Chéo
	Hướng tâm
	Chéo

	Loại tiêu chuẩn

	4.00 R 8(*)
	2.50
	203
	414
	414
	107
	107

	4.00 R 10(*)
	3.00
	254
	466
	466
	108
	108

	4.00 R 12(*)
	3.00
	305
	517
	517
	108
	108

	4.50 R 8(*)
	3.50
	203
	439
	439
	125
	125

	4.50 R 10(*)
	3.50
	254
	490
	490
	125
	125

	4.50 R 12(*)
	3.50
	305
	545
	545
	125
	128

	5.00 R 8(*)
	3.00
	203
	467
	467
	132
	132

	5.00 R 10(*)
	3.50
	254
	516
	516
	134
	134

	5.00 R 12(*)
	3.50
	305
	568
	568
	134
	137

	6.00 R 9
	4.00
	229
	540
	540
	160
	160

	6.00 R 14C
	4.50
	356
	626
	625
	158
	158

	6.00 R 16(*)
	4.50
	406
	728
	730
	170
	170

	6.50 R 10
	5.00
	254
	588
	588
	177
	177

	6.50 R 14C
	5.00
	356
	640
	650
	170
	172

	6.50 R 16(*)
	4.50
	406
	742
	748
	176
	176

	6.50 R 20(*)
	5.00
	508
	860
	-
	181
	-

	7.00 R 12
	5.00
	305
	672
	672
	192
	192

	7.00 R 14C
	5.00
	356
	650
	668
	180
	182

	7.00 R 15(*)
	5.00
	381
	746
	752
	197
	198

	7.00 R 16C
	5.50
	406
	778
	778
	198
	198

	7.00 R 16
	5.50
	406
	784
	774
	198
	198

	7.00 R 20
	5.50
	508
	892
	898
	198
	198

	7.50 R 10
	5.50
	254
	645
	645
	207
	207

	7.50 R 14C
	5.50
	356
	686
	692
	195
	192

	7.50 R 15(*)
	6.00
	381
	772
	772
	212
	212

	7.50 R 16(*)
	6.00
	406
	802
	806
	210
	210

	7.50 R 17(*)
	6.00
	432
	852
	852
	210
	210

	7.50 R 20
	6.00
	508
	928
	928
	210
	213

	8.25 R 15
	6.50
	381
	836
	836
	230
	234

	8.25 R 16
	6.50
	406
	860
	860
	230
	234

	8.25 R 17
	6.50
	432
	886
	895
	230
	234

	8.25 R 20
	6.50
	508
	962
	970
	230
	234

	9.00 R 15
	6.00
	381
	840
	840
	249
	249

	9.00 R 16(*)
	6.50
	406
	912
	900
	246
	252

	9.00 R 20
	7.00
	508
	1018
	1012
	258
	256

	10.00 R 15
	7.50
	381
	918
	918
	275
	275

	10.00 R 20
	7.50
	508
	1052
	1050
	275
	275

	10.00 R 22
	7.50
	559
	1102
	1102
	275
	275

	11.00 R 16
	6.50
	406
	980
	952
	279
	272

	11.00 R 20
	8.00
	508
	1082
	1080
	286
	291

	11.00 R 22
	8.00
	559
	1132
	1130
	286
	291

	11.00 R 24
	8.00
	610
	1182
	1180
	286
	291

	12.00 R20
	8.50
	508
	1122
	1120
	313
	312

	12.00 R22
	8.50
	559
	1174
	1174
	313
	312

	12.00 R24
	8.50
	610
	1226
	1220
	313
	312

	13.00 R20
	9.00
	508
	1176
	1170
	336
	342

	14.00 R20
	10.00
	508
	1238
	1238
	370
	375

	14.00 R24
	10.00
	610
	1340
	1340
	370
	375

	16.00 R20
	13.00
	508
	1370
	1370
	446
	446

	Loạt 80

	12/80 R20
	8.50
	508
	1008
	-
	305
	-

	13/80 R20
	9.00
	508
	1048
	-
	326
	-

	14/80 R20
	10.00
	508
	1090
	-
	350
	-

	14/80 R24
	10.00
	610
	1192
	-
	350
	-

	14.75/80 R20
	10.00
	508
	1124
	-
	370
	-

	15.5/80 R20
	10.00
	508
	1158
	-
	384
	-

	Chiều rộng lốp đối với các loại xe tải đa năng

	7.50 R 18 MPT
	5.50
	457
	885
	 
	208

	10.5 R 18 MPT
	9
	457
	905
	276
	270

	10.5 R 20 MPT
	9
	508
	955
	276
	270

	12.5 R 18 MPT
	11
	457
	990
	330
	325

	12.5 R 20 MPT
	11
	508
	1040
	330
	325

	14.5 R 20 MPT
	11
	508
	1095
	362
	355

	14.5 R 24 MPT
	11
	610
	1195
	362
	355

	
	
	
	
	
	
	
	


(+) Các loại lốp có cấu trúc mành chéo được xác định bằng dấu nối “-“ thay cho chữ “R” (ví dụ 5.00-8). (*) Loại lốp cũng có thể ghi thêm chữ “C” hoặc “LT” (ví dụ 6.00-16C).

Bảng 2. Lốp cấu trúc mành hướng tâm lắp với vành có gờ côn 150
	Ký hiệu kích cỡ lốp (+)
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh

nghĩa d (mm)
	Đường kính

ngoài lốp D (mm)
	Chiều rộng mặt cắt lốp S (mm)

	7 R17.5(*)
	5.25
	445
	752
	185

	7 R 19.5
	5.25
	495
	800
	185

	8 R 17.5(*)
	6.00
	445
	784
	208

	8 R 19.5
	6.00
	495
	856
	208

	8 R 22.5
	6.00
	572
	936
	208

	8.5 R 17.5
	6.00
	445
	802
	215

	9 R 17.5
	6.75
	445
	820
	230

	9 R19.5
	6.75
	495
	894
	230

	9 R 22.5
	6.75
	572
	970
	230

	9.5 R 17.5
	6.75
	445
	842
	240

	9.5 R 19.5
	6.75
	495
	916
	240

	10 R 17.5
	7.50
	445
	858
	254

	10 R 19.5
	7.50
	495
	936
	254

	10 R 22.5
	7.50
	572
	1020
	254

	11 R 22.5
	8.25
	572
	1050
	279

	11 R 24.5
	8.25
	622
	1100
	279

	12 R 22.5
	9.00
	572
	1084
	300

	13 R 22.5
	9.75
	572
	1124
	320

	15 R 19.5
	11.75
	495
	998
	387

	15 R 22.5
	11.75
	572
	1074
	387

	16.5 R 19.5
	13.00
	495
	1046
	425

	16.5 R 22.5
	13.00
	572
	1122
	425

	18 R 19.5
	14.00
	495
	1082
	457

	18 R 22.5
	14.00
	572
	1158
	457

	Loạt 70
	Loạt 70
	Loạt 70
	Loạt 70
	Loạt 70

	10/70 R 22.5
	7.50
	572
	928
	254

	11/70 R 22.5
	8.25
	572
	962
	279

	12/70 R 22.5
	9.00
	572
	1000
	305

	13/70 R 22.5
	9.75
	572
	1033
	330


(*) Kích cỡ lốp cũng có thể ghi thêm chữ 'C' (ví dụ 7 R 17.5C).

Bảng 3. Lốp dành cho các loại xe hạng nhẹ cấu trúc mành hướng tâm và chéo
	Ký hiệu kích cỡ lốp (+)(*)
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính ngoài lốp 
D (mm)
	Đường kính ngoài lốp 
D (mm)
	Đường kính ngoài lốp 
D (mm)
	Chiều rộng mặt cắt lốp
S (mm)
	Chiều rộng mặt cắt lốp
S (mm)
	Chiều rộng mặt cắt lốp
S (mm)

	
	
	
	
	
	Hướng tâm
	Hướng tâm
	Chéo
	Hướng tâm
	Hướng tâm
	Chéo

	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét

	145 R 10C
	4.00
	254
	254
	254
	492
	492
	-
	147
	147
	-

	145 R 12C
	4.00
	305
	305
	305
	542
	542
	-
	147
	147
	-

	145 R 13C
	4.00
	330
	330
	330
	566
	566
	-
	147
	147
	-

	145 R 14C
	4.00
	356
	356
	356
	590
	590
	-
	147
	147
	-

	145 R 15C
	4.00
	381
	381
	381
	616
	616
	-
	147
	147
	-

	155 R 12C
	4.50
	305
	305
	305
	550
	550
	-
	157
	157
	-

	155 R 13C
	4.50
	330
	330
	330
	578
	578
	-
	157
	157
	-

	155 R 14C
	4.50
	356
	356
	356
	604
	604
	-
	157
	157
	-

	165 R 13C
	4.50
	330
	330
	330
	596
	596
	-
	167
	167
	-

	165 R 14C
	4.50
	356
	356
	356
	622
	622
	-
	167
	167
	-

	165 R 15C
	4.50
	381
	381
	381
	646
	646
	-
	167
	167
	-

	175 R 13C
	5.00
	330
	330
	330
	608
	608
	-
	178
	178
	-

	175 R 14C
	5.00
	356
	356
	356
	634
	634
	-
	178
	178
	-

	175 R 16C
	5.00
	406
	406
	406
	684
	684
	-
	178
	178
	-

	185 R 13C
	5.50
	330
	330
	330
	624
	624
	-
	188
	188
	-

	185 R 14C
	5.50
	356
	356
	356
	650
	650
	-
	188
	188
	-

	185 R 15C
	5.50
	381
	381
	381
	674
	674
	-
	188
	188
	-

	185 R 16C
	5.50
	406
	406
	406
	700
	700
	-
	188
	188
	-

	195 R 14C
	5.50
	356
	356
	356
	666
	666
	-
	198
	198
	-

	195 R 15C
	5.50
	381
	381
	381
	690
	690
	-
	198
	198
	-

	195 R 16C
	5.50
	406
	406
	406
	716
	716
	-
	198
	198
	-

	205 R 14C
	6.00
	356
	356
	356
	686
	686
	-
	208
	208
	-

	205 R 15C
	6.00
	381
	381
	381
	710
	710
	-
	208
	208
	-

	205 R 16C
	6.00
	406
	406
	406
	736
	736
	-
	208
	208
	-

	215 R 14C
	6.00
	356
	356
	356
	700
	700
	-
	218
	218
	-

	215 R 15C
	6.00
	381
	381
	381
	724
	724
	-
	218
	218
	-

	215 R 16C
	6.00
	406
	406
	406
	750
	750
	-
	218
	218
	-

	245 R 16C
	7.00
	406
	406
	406
	798
	798
	798
	248
	248
	248

	17 R 15C
	5.00
	381
	381
	381
	678
	678
	-
	178
	178
	-

	17 R 380C
	5.00
	381
	381
	381
	678
	678
	-
	178
	178
	-

	17 R 400C
	150 mm
	400
	400
	400
	698
	698
	-
	186
	186
	-

	19 R 400C
	150 mm
	400
	400
	400
	728
	728
	-
	200
	200
	-

	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh

	5.60 R 12C
	4.00
	4.00
	305
	570
	570
	572
	572
	150
	148
	148

	6.40 R 13C
	5.00
	5.00
	330
	648
	648
	640
	640
	172
	172
	172

	6.70 R 13C
	5.00
	5.00
	330
	660
	660
	662
	662
	180
	180
	180

	6.70 R 14C
	5.00
	5.00
	356
	688
	688
	688
	688
	180
	180
	180

	6.70 R 15C
	5.00
	5.00
	381
	712
	712
	714
	714
	180
	180
	180

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(+) Các loại lốp có cấu trúc mành chéo được xác định bằng dấu nối “-” thay cho chữ “R” (ví dụ 145-10 C).

(*) Ký hiệu lốp có thể có hoặc không có ký hiệu chữ cái “C” hoặc “LT” sau mã đường kính vành.

Bảng 4. Lốp dùng cho các trường hợp đặc biệt cấu trúc mành hướng tâm và chéo
	Ký hiệu kích cỡ lốp (+)
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính ngoài lốp D (mm)
	Chiều rộng mặt cắt lốp S (mm)

	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh
	Theo hệ Anh

	15x4 1/2-8
	3.25
	203
	385
	122

	16x6-8
	4.33
	203
	425
	152

	18x7
	4.33
	203
	462
	173

	18x7-8
	4.33
	203
	462
	173

	21x8-9
	6.00
	229
	535
	200

	21x4
	2.32
	330
	565
	113

	22x4 1/2
	3.11
	330
	595
	132

	23x5
	3.75
	330
	635
	155

	23x9-10
	6.50
	254
	595
	225

	25x6
	3.75
	330
	680
	170

	27x10-12
	8.00
	305
	690
	255

	28x9-15
	7.00
	381
	707
	216

	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét
	Theo hệ mét

	200-15
	6.50
	381
	730
	205

	250-15
	7.50
	381
	735
	250

	300-15
	8.00
	381
	840
	300


(+) Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ “R” thay cho dấu nối “-” (ví dụ 15 x 4 1/2 R 8).

Bảng 5.
Lốp dùng cho các loại xe hạng nhẹ (loại LT) 
- Cấu trúc mành hướng tâm và chéo
	Ký hiệu kích cỡ lốp 1/
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính ngoài lốp D (mm)2/
	Đường kính ngoài lốp D (mm)2/
	Chiều rộng mặt cắt lốp S (mm) 3/

	
	
	
	Thông thường
	Đi tuyết
	

	5.00-13(*)
	3.50
	330
	595
	 
	143

	5.50-13(*)
	4.00
	330
	622
	 
	151

	6.00-13(*)
	4.50
	330
	653
	 
	166

	5.50-14(*)
	4.00
	356
	647
	 
	151

	6.00-14(*)
	4.50
	356
	678
	 
	166

	6.50-14(*)
	4.50
	356
	702
	 
	175

	6.00-15(*)
	4.50
	381
	703
	 
	166

	6.50-15(*)
	4.50
	381
	727
	 
	175

	6.00-16LT
	4.50
	406
	732
	743
	173

	6.50-16LT
	4.50
	406
	755
	767
	182

	6.70-16LT
	5.00
	406
	722
	733
	191

	7.00-13LT
	5.00
	330
	647
	658
	187

	7.00-14LT
	5.00
	356
	670
	681
	187

	7.00-15LT
	5.50
	381
	752
	763
	202

	7.00-16LT
	5.50
	406
	778
	788
	202

	7.10-15LT
	5.00
	381
	738
	749
	199

	7.50-15LT
	6.00
	381
	782
	794
	220

	7.50-16LT
	6.00
	406
	808
	819
	220

	8.25-16LT
	6.50
	406
	859
	869
	241

	9.00-16LT
	6.50
	406
	890
	903
	257

	G78-15LT
	6.00
	381
	711
	722
	212

	H78-15LT
	6.00
	381
	727
	739
	222

	L78-15LT
	6.50
	381
	749
	760
	236

	L78-16LT
	6.50
	406
	775
	786
	236

	7-14.5LT 4/
	6.00
	368
	677
	 
	185

	8-14.5LT 4/
	6.00
	368
	707
	 
	203

	9-14.5LT 4/
	7.00
	368
	711
	 
	241

	7-17.5LT
	5.25
	445
	758
	769
	189

	8-17.5LT
	5.25
	445
	788
	799
	199


1/ Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho dấu nối '-' (ví dụ 6.00 R 16 LT).

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.08.

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +8%.

4/ “MH” có thể thay thế “LT” trong ký hiệu kích thước lốp (ví dụ 7-14.5 MH).

(*) Loại lốp cũng có thể ghi thêm chữ “C” hoặc “LT”

Bảng 6.
Lốp dùng cho các loại xe hạng nhẹ (Lốp rãnh cao) 
- Cấu trúc mành hướng tâm và chéo
	Ký hiệu kích cỡ lốp 1/
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính ngoài lốp D (mm) 2/
	Đường kính ngoài lốp D (mm) 2/
	Chiều rộng mặt cắt lốp S (mm) 3/

	
	
	
	Thông thường
	Đi tuyết
	

	9-15LT
	8.00
	381
	744
	755
	254

	10-15LT
	8.00
	381
	773
	783
	264

	11-15LT
	8.00
	381
	777
	788
	279

	24x7.50-13LT
	6
	330
	597
	604
	191

	27x8.50-14LT
	7
	356
	674
	680
	218

	28x8.50-15LT
	7
	381
	699
	705
	218

	29x9.50-15LT
	7.5
	381
	724
	731
	240

	30x9.50-15LT
	7.5
	381
	750
	756
	240

	31x10.50-15LT
	8.5
	381
	775
	781
	268

	31x11.50-15LT
	9
	381
	775
	781
	290

	31x13.50-15LT
	11
	381
	775
	781
	345

	31x15.50-15LT
	12
	381
	775
	781
	390

	32x11.50-15LT
	9
	381
	801
	807
	290

	33x12.50-15LT
	10
	381
	826
	832
	318

	35x12.50-15LT
	10
	381
	877
	883
	318

	37x12.50-15LT
	10
	381
	928
	934
	318

	37x14.50-15LT
	12
	381
	928
	934
	372

	8.00-16.5LT
	6.00
	419
	720
	730
	203

	8.75-16.5LT
	6.75
	419
	748
	759
	222

	9.50-16.5LT
	6.75
	419
	776
	787
	241

	10-16.5LT
	8.25
	419
	762
	773
	264

	12-16.5LT
	9.75
	419
	818
	831
	307

	30x9.50-16.5LT
	7.50
	419
	750
	761
	240

	31x10.50-16.5LT
	8.25
	419
	775
	787
	266

	33x12.50-16.5LT
	9.75
	419
	826
	838
	315

	37x12.50-16.5LT
	9.75
	419
	928
	939
	315

	37x14.50-16.5LT
	11.25
	419
	928
	939
	365

	33x9.50 R15LT
	7.50
	381
	826
	832
	240

	35x12.50 R16.5LT
	10.00
	419
	877
	883
	318

	37x12.50 R17LT
	10.00
	432
	928
	934
	318


1/ Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho dấu nối '-' (ví dụ 24x7.50 R 13LT).

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.07.

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +7%.

Bảng 7.
Lốp cấu trúc mành hướng tâm và chéo lắp với vành có gờ côn 50 và phẳng
	Ký hiệu kích cỡ lốp 1/
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính ngoài lốp 
D (mm) 2/
	Đường kính ngoài lốp 
D (mm) 2/
	Đường kính ngoài lốp 
D (mm) 2/
	Chiều rộng mặt cắt lốp 
S (mm) 3/
	

	
	
	
	Thông thường
	Thông thường
	Đi tuyết
	
	

	
	
	
	(a)
	(b)
	
	
	

	6.50-20
	5
	508
	878
	 
	893
	184
	

	7.00-15TR
	5.5
	381
	777
	 
	792
	199
	

	7.00-18
	5.5
	457
	853
	 
	868
	199
	

	7.00-20
	5.5
	508
	904
	 
	919
	199
	

	7.50-15TR
	6
	381
	808
	 
	825
	215
	

	7.50-17
	6
	432
	859
	 
	876
	215
	

	7.50-18
	6
	457
	884
	 
	901
	215
	

	7.50-20
	6
	508
	935
	 
	952
	215
	

	8.25-15TR
	6.5
	381
	847
	855
	865
	236
	

	8.25-20
	6.5
	508
	974
	982
	992
	236
	

	9.00-15TR
	7
	381
	891
	904
	911
	259
	

	9.00-20
	7
	508
	1019
	1031
	1038
	259
	

	10.00-15TR
	7.5
	381
	927
	940
	946
	278
	

	10.00-20
	7.5
	508
	1054
	1067
	1073
	278
	

	10.00-22
	7.5
	559
	1104
	1118
	1123
	278
	

	11.00-20
	8
	508
	1085
	1099
	1104
	293
	

	11.00-22
	8
	559
	1135
	1150
	1155
	293
	

	11.00-24
	8
	610
	1186
	1201
	1206
	293
	

	11.50-20
	8
	508
	1085
	1099
	1104
	296
	

	12.00-20
	8.5
	508
	1125
	 
	1146
	315
	

	12.00-24
	8.5
	610
	1226
	 
	1247
	315
	

	14.00-20
	10
	508
	1241
	 
	1266
	375
	

	14.00-24
	10
	610
	1343
	 
	1368
	375
	


1/ Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho dấu nối '-' (ví dụ 6.50 R 20).

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.06.

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +6%.

 
Bảng 8. Các lốp sử dụng cho mục đích đặc biệt. Cấu trúc mành chéo
	Ký hiệu kích cỡ lốp
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
	Đường kính ngoài lốp
D (mm) 1/
	Đường kính ngoài lốp
D (mm) 1/
	Chiều rộng mặt cắt lốp
S (mm) 2/

	
	
	
	(a)
	(b)
	

	10.00-20ML
	7.5
	508
	1073
	1099
	278

	11.00-22ML
	8
	559
	1155
	1182
	293

	13.00-24ML
	9
	610
	1302
	 
	340

	14.00-20ML
	10
	508
	1266
	 
	375

	14.00-24ML
	10
	610
	1368
	 
	375

	15-19.5ML
	11.75
	495
	1019
	 
	389

	24 R 21
	18
	533
	1372
	-
	610


1/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.06. Loại sử dụng: loại lốp sử dụng cho dịch vụ thông thường: (a) Hoa lốp cao tốc; (b) Hoa lốp xe hạng nặng

2/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +8%.

 

Bảng 9.
Lốp cấu trúc mành hướng tâm và chéo lắp với vành có gờ côn 150 và phẳng
	Ký hiệu kích cỡ lốp 1/
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính vành danh nghĩa 
d (mm)
	Đường kính ngoài lốp
D (mm) 2/
	Đường kính ngoài lốp
D (mm) 2/
	Đường kính ngoài lốp
D (mm) 2/
	Chiều rộng mặt cắt lốp S (mm) 3/
	

	
	
	
	Thông thường
	Thông thường
	Đi tuyết
	
	

	
	
	
	(a)
	(b)
	
	
	

	8-19.5
	6.00
	495
	859
	 
	876
	203
	

	8-22.5
	6.00
	572
	935
	 
	952
	203
	

	9-22.5
	6.75
	572
	974
	982
	992
	229
	

	10-22.5
	7.50
	572
	1019
	1031
	1038
	254
	

	11-22.5
	8.25
	572
	1054
	1067
	1073
	279
	

	11-24.5
	8.25
	622
	1104
	1118
	1123
	279
	

	12-22.5
	9.00
	572
	1085
	1099
	1104
	300
	

	12-24.5
	9.00
	622
	1135
	1150
	1155
	300
	

	12.5-22.5
	9.00
	572
	1085
	1099
	1104
	302
	

	12.5-24.5
	9.00
	622
	1135
	1150
	1155
	302
	

	14-17.5
	10.50
	445
	907
	 
	921
	349 (-)
	

	15-19.5
	11.75
	495
	1005
	 
	1019
	389 (-)
	

	15-22.5
	11.75
	572
	1082
	 
	1095
	389 (-)
	

	16.5-22.5
	13.00
	572
	1128
	 
	1144
	425 (-)
	

	18-19.5
	14.00
	495
	1080
	 
	1096
	457 (-)
	

	18-22.5
	14.00
	572
	1158
	 
	1172
	457 (-)
	


1/ Các loại lốp có cấu trúc mành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho dấu nối '-' (ví dụ: 6.50 R 20).

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.05. Loại sử dụng: loại lốp sử dụng cho dịch vụ thông thường: (a) Hoa lốp cao tốc; (b) Hoa lốp xe hạng nặng

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +6%.(-) Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +5%.

Bảng 10. Lốp cấu trúc mành chéo
	Ký hiệu kích cỡ lốp
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính ngoài lốp
D (mm) 1/
	Chiều rộng mặt cắt lốp
S (mm) 1/
	Đường kính vành danh nghĩa
d (mm)

	Loại căng
	Loại căng
	Loại căng
	Loại căng
	Loại căng

	4.80-10

5.20-10

5.20-12

5.60-13

5.90-13

6.40-13

Loại rất căng
5.20-14

5.60-14

5.90-14

6.40-14

5.60-15

5.90-15

6.40-15

6.70-15

7.10-15

7.60-15

8.20-15
	3.5

3.5

3.5

4

4

4.5

 

3.5

4

4

4.5

4

4

4.5

4.5

5

5.5

6
	490

508

558

600

616

642

 

612

626

642

666

650

668

692

710

724

742

760
	128

132

132

145

150

163

 

132

145

150

163

145

150

163

170

180

193

213
	254

254

305

330

330

330

 

356

356

356

356

381

381

381

381

381

381

381

	Loại mặt cắt thấp
	Loại mặt cắt thấp
	Loại mặt cắt thấp
	Loại mặt cắt thấp
	Loại mặt cắt thấp

	5.50-12

6.00-12

7.00-13

7.00-14

7.50-14

8.00-14

6.00-15 L
	4

4.5

5

5

5.5

6

4.5
	552

574

644

668

688

702

650
	142

156

178

178

190

203

156
	305

305

330

356

356

356

381

	Loại mặt cắt rất thấp
	Loại mặt cắt rất thấp
	Loại mặt cắt rất thấp
	Loại mặt cắt rất thấp
	Loại mặt cắt rất thấp

	155-13/6.15-13

165-13/6.45-13

175-13/6.95-13

155-14/6.15-14

165-14/6.45-14

175-14/6.95-14

185-14/7.35-14

195-14/7.75-14
	4.5

4.5

5

4.5

4.5

5

5.5

5.5
	582

600

610

608

626

638

654

670
	157

167

178

157

167

178

188

198
	330

330

330

356

356

356

356

356

	Loại mặt cắt cực kỳ thấp
	Loại mặt cắt cực kỳ thấp
	Loại mặt cắt cực kỳ thấp
	Loại mặt cắt cực kỳ thấp
	Loại mặt cắt cực kỳ thấp

	5.9-10

6.5-13

6.9-13

7.3-13
	4

4.5

4.5

5
	483

586

600

614
	148

166

172

184
	254

330

330

330


1/ Dung sai xem 2.1.3. và 2.1.4.

2/ Ký hiệu kích cỡ sau đây được chấp nhận: 185-14/7.35-14 hoặc 185-14 hoặc 7.35-14 hoặc 7.35-14/185-14.

Bảng 11. Hệ mét - Lốp hướng tâm
	Ký hiệu kích cỡ lốp
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính ngoài lốp
D (mm) 1/
	Chiều rộng mặt cắt lốp
S (mm)1/
	Đường kính vành danh nghĩa
d (mm)

	125 R 10
	3.5
	459
	127
	254

	145 R 10
	4
	492
	147
	254

	125 R 12
	3.5
	510
	127
	305

	135 R 12
	4
	522
	137
	305

	145 R 12
	4
	542
	147
	305

	155 R 12
	4.5
	550
	157
	305

	125 R 13
	3.5
	536
	127
	330

	135 R 13
	4
	548
	137
	330

	145 R 13
	4
	566
	147
	330

	155 R 13
	4.5
	578
	157
	330

	165 R 13
	4.5
	596
	167
	330

	175 R 13
	5
	608
	178
	330

	185 R 13
	5.5
	624
	188
	330

	125 R 14
	3.5
	562
	127
	356

	135 R 14
	4
	574
	137
	356

	145 R 14
	4
	590
	147
	356

	155 R 14
	4.5
	604
	157
	356

	165 R 14
	4.5
	622
	167
	356

	175 R 14
	5
	634
	178
	356

	185 R 14
	5.5
	650
	188
	356

	195 R 14
	5.5
	666
	198
	356

	205 R 14
	6
	686
	208
	356

	215 R 14
	6
	700
	218
	356

	225 R 14
	6.5
	714
	228
	356

	125 R 15
	3.5
	588
	127
	381

	135 R 15
	4
	600
	137
	381

	145 R 15
	4
	616
	147
	381

	155 R 15
	4.5
	630
	157
	381

	165 R 15
	4.5
	646
	167
	381

	175 R 15
	5
	660
	178
	381

	185 R 15
	5.5
	674
	188
	381

	195 R 15
	5.5
	690
	198
	381

	205 R 15
	6
	710
	208
	381

	215 R 15
	6
	724
	218
	381


 
Bảng 12. Hệ mét - Lốp hướng tâm
	Ký hiệu kích cỡ lốp
	Mã chiều rộng vành
	Đường kính ngoài lốp
D (mm) 1/
	Chiều rộng mặt cắt lốp
S (mm)1/
	Đường kính vành danh nghĩa
d (mm)

	225 R 15
	6.5
	738
	228
	381

	235 R 15
	6.5
	752
	238
	381

	175 R 16
	5
	686
	178
	406

	185 R 16
	5.5
	698
	188
	406

	205 R 16
	6
	736
	208
	406


1/ Dung sai xem 2.1.3. và 2.1.4

Bảng 13. Loại 45 - Hướng kính trên vành gờ côn 50 hệ mét TR
	Ký hiệu kích cỡ lốp
	Chiều rộng vành (mm)
	Đường kính ngoài lốp D (mm)
	Chiều rộng mặt cắt lốp S (mm)

	280/45 R415
	240
	661
	281


 

